Министерство просвещения и науки КБР

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Рабочая ПРОГРАММа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# ПМ 01 Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов

для специальности:

08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения

Нальчик, 2026 г.

| Рассмотрена на заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол № ___ от ______20____г Председатель: __________/Т.В.Свиридова/ | «Утверждаю» заместитель директора по УМР ГБПОУ «КБАДК» ______________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов» входит в профессиональный цикл под индексом ПМ 01  по специальности 08.02.12 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения» и составлена в соответствии с Положением о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и утверждению рабочих программ рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и всех видов практик по профессиям, специальностям среднего профессионального образования, утвержденным директором ГБПОУ «КБАДК» (приказ ГБПОУ «КБАДК» № 163-о/д от 17.09.25г.)

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Разработчики:

Свиридова Т.В. преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………………………………………………….. | 4 |
| 2 | Структура и содержание профессионального модуля……………. | 8 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………………. | 22 |
| 4. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ…………………………….. | 23 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы.

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Рабочая  программа профессионального модуля индекс ПМ 01 в учебном плане «Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов» является частью ППССЗ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 08.02.12 СПО «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения» (утв. Приказом Минпросвещения России от 21.05.2024 № 346, зарегистрировано в Минюсте России 24.06.2024 № 78657) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов»  и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы зарегистрированой  в реестре примерных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024)

1.1.1 Перечень общих компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять работы по производству дорожно-строительных материалов. |
| ПК 1.2 | Осуществлять входной и приемочный контроль качества дорожно-строительных материалов. |
| ВДП | Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов |

1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| ПК 1.1 ПК 1.2 | Навыки в приготовлении асфальтобетонных и цементобетонных смесей. Умения: ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования; устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей. Знания: способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей; передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов; условия безопасности и охраны труда. |
| --- | --- |
| ОК 1 | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 2 | Умения: определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 3 | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности определять источники достоверной правовой информации составлять различные правовые документы находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности правила разработки презентации основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 4 | Умения: организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Знания: психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности |
| ОК 5 | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе Знания: правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Умения: проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей специальности применять стандарты антикоррупционного поведения Знания: сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений значимость профессиональной деятельности по специальности стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 7 | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства основные направления изменения климатических условий региона правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека основы здорового образа жизни условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности средства профилактики перенапряжения |
| ОК 9 | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности |

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

| Всего часов | 357 |
| --- | --- |
| в том числе в форме практической подготовки | 240 |
| Из них на освоение МДК | 167 |
| в том числе практических занятий | 60 |
| практики, в том числе: |  |
| учебная |  |
| производственная | 180 |
| Консультаций | 4 |
| Промежуточная аттестация (экзамен) | 6 |

2. Структура и содержание профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  |  | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоя-тельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Консуль-тации |  |
|  |  |  |  |  | Промежут. аттест. | Лаборат. и практ. занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 1- ОК 9 | Раздел 1. Производство дорожно-строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 01.01 Дорожно-строительные материалы | 121 | 30 | 116 | 3 | 30 |  |  |  | 2 |  |
|  | МДК 01.02 Производственные предприятия дорожной отрасли | 56 | 30 | 51 | 3 | 30 |  |  |  | 2 |  |
|  | Производственная практика | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 357 | 150 | 177 | 6 | 150 |  |  |  | 12 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01.

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Организация работ по изысканиям и проектированию автомобильных дорог и аэродромов |  | 239 |
| МДК 01.01 Дорожно-строительные материалы |  | 116/30 |
| Тема 1.1. Основные свойства дорожно-строительных материалов | Содержание | 18 |
|  | 1. Понятия "свойства материалов", "физические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение. Истинная плотность, средняя плотность, насыпная плотность. Пористость и пустотность. Влажность /природная/ по массе и объему. Водостойкость, коэффициент размягчения. Морозостойкость, коэффициент морозостойкости 2. Понятие "механические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение. Прочность и напряжение. Предел прочности при сжатии, изгибе и растяжении. Дробимость при сжатии. Истираемость. Упругость, модуль упругости. Хрупкость. Пластичность. 3. Понятие "химические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение. Коррозионная стойкость. Атмосферостойкость. Растворимость. Твердение. Прилипаемость /адгезия/. Цементирующая способность. Понятие "технологические свойства" и их значение. Вязкость. Дробимость. Удобоукладываемость. Уплотняемость. Нерасслаиваемость. 4. Понятие "эксплуатационные свойства" и их значение. Износостойкость, долговечность. Светотехнические и противогололедные свойства. Ровность покрытия, шероховатость. Коэффициент сцепления. Пути повышения технологических и эксплуатационных свойств дорожно-строительных материалов |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |
|  | ЛПР 1. Определение Физические свойства дорожно-строительных материалов и их значение. |  |
|  | ЛПР 2. Определение Механические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение. |  |
|  | ЛПР 3. Определение Химические, технологические, эксплуатационные свойства дорожно-строительных материалов и их значение |  |
|  | ЛПР 4. Определение гидравлических свойств строительных материалов |  |
| Тема 1.2. Каменные материалы | Содержание | 16 |
|  | 1. Общие сведения о природных каменных материалах. Разновидности природных каменных материалов. Классификация горных пород. Месторождения природных каменных материалов, применяемых в дорожном и аэродромном строительстве, технические характеристики. Каменные материалы, применяемые в естественном виде Гравий. Добыча гравия. Технологическая схема разработки рыхлых горных пород. Деление на фракции. Требования ГОСТ 8268, технические характеристики гравия. 2. Виды песка. Технические характеристики, требования ГОСТ 8736. Сертификация рыхлых каменных материалов (гравия, песка). Применение песка /гравелистого, укрупненного и средней крупности/ для строительства аэродромов по СНиП 2.03.01. Смеси гравийно-песчаные для строительных работ. Смеси песчано-гравийные /крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые/ для строительства аэродромов по СНиП 2.03.01. Валунный камень /валун/, булыжный камень, их применение в строительстве 3. Каменные материалы, получаемые в результате механической обработки горных пород Щебень. Технические требования к щебню по ГОСТ 8267-93. Группы щебня по форме зерен щебня. Группы щебня в зависимости от марки. Деление щебня на фракции. Нормирование содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне. Щебень из гравия, характеристика, качество щебня из гравия, разделение его на фракции, зерновой состав. Технические требования к щебню из гравия по ГОСТ 10260. Применение щебня из гравия. Щебень для строительных работ из попутно-добываемых пород и отходов горно-обогатительных предприятий /по ГОСТ 232554, технические требования, применение. Щебень из природного камня, нефракционированкый щебень для строительства искусственных жестких и нежестких покрытий аэродромов по СНиП 2.03.01. Дробленный песок. Сырье для изготовления, марки песка, зерновой состав, разделение на фракции, технические требования по ГОСТ 8736. Применение дробленого песка для устройства дорожной одежды, бетонных, железобетонных и других работ. Переработка горной породы на штучные изделия /бутовый камень, шашка каменная для мощения, брусчатка, бортовые камни, камни для облицовки, плиты тротуарные и другие/, их получение, типы и марки, технические требования, применение в строительстве. Приемка каменных материалов, хранение и транспортирование. Соблюдение правил техники безопасности при приемке и транспортировании. Охрана окружающей среды, рекультивация карьеров, отвалов пустых пород, территорий временных предприятий и других. Сертификация каменных материалов. 4. Метрологические требования к лабораторному оборудованию для испытания каменных материалов Искусственные каменные и керамические материалы. Щебень шлаковый, доменный, сталеплавильный для дорожного строительства. Разделение щебня на фракции, зерновой состав, классы прочности, марки по морозостойкости. Технические требования по ГОСТ3344 к щебню, применяемому в дорожном строительстве. Щебень и песок аглопоритовые /ГОСТ 11991/, техническая характеристика, применение. Гравий и песок керамзитовые, технические требования /по ГОСТ 9759/, применение. Керамдор. Песок и щебень перлитовые вспученные, технические требования по ГОСТ 10832, применение. Дорожный ситал /"Дорсил»/, техническая характеристика и применение. Кирпич строительный, глиняный обыкновенный /ГОСТ 530/. Кирпич и камень керамические пустотелые пластического прессования по ГОСТ 6316, применение керамического кирпича и камней в дорожном строительстве. Кирпич и камень силикатные, технические требования по ГОСТ 379, применение. Маркировка, хранение и транспортирование кирпича и камней. Соблюдение техники безопасности при хранении и транспортировании кирпича и камней. Экономическая эффективность применения каменных материалов и изделий. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |
|  | ЛПР 4. Определение зернового состава и модуля крупности песка по ГОСТ 8735 |  |
|  | ЛПР 5. Определение зернового состава щебня по ГОСТ 8269.0 |  |
| Тема 1.3. Минеральные вяжущие материалы и цементобетонные смеси | Содержание | 32 |
|  | Воздушные вяжущие материалы. Известь строительная воздушная, сырье для производства, краткие сведения о получении. Технические требования к воздушной извести по ГОСТ 9179.Применение. Гидравлическая известь, виды, сорта. Технические требования по ГОСТ 9179. Применение. Романцемент, получение, состав, применение. Гипсовые вяжущие материалы. Сырье для производства, краткие сведения о получении. Технические требования по ГОСТ 125. Применение. Магнезильные вяжущие материалы, получение, виды, применение. Растворимое стекло, состав, применение. Известесодержащие гидравлические вяжущие вещества, получение, марки, технические требования по ГОСТ 2544. Шлаковые вяжущие на основе шлаков черной металлургии, на ос¬нове топливных шлаков и зол, материалы для получения, состав, технические требования, марки, применение. Цементы. Портландцемент, сырье для получения, химический состав. Технология производства портландцемента. Схема производства цемента по мокрому и сухому способам с обжигом во вращающихся печах. Клинкерные минералы. Цементы. Краткие сведения о теории твердения портландцемента. Свойства портландцемента и технические требования к нему по ГОСТ 20178. Методы определения стандартных показателей портландцемента по ГОСТ 310.1,310.3, ГОСТ 310.4, ГОСТ 310.5. 3. Цементы. Классификация специальных видов портландцемента по ГОСТ 23464-79; быстротвердеющий портландцемент (БТЦ), пластифицированный портландцемент, гидрофобный портландцемент, портландцемент с умеренной экзотермией, сульфатостойкие цементы. Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий в соответствии с требованиями ГОСТ 10178. Пуццолановый портландцемент (по ГОСТ 22266) и шлакопортландцемент (по ГОСТ 10178), применение. Глиноземистый цемент и цементы на его основе, состав, применение (по ГОСТ 969, ГОСТ 11052). Коррозия (разрушение) цементного камня, ее виды. Мероприятия по защите бетона от коррозии. Транспортирование, приемка и хранение минеральных вяжущих материалов. Пути повышения экономической эффективности применения цемента и технические правила по экономному расходованию цементов. Сертификация портландцементов. Метрологические требования к оборудованию лабораторий по испытанию цементов. Охрана труда и обеспечение безопасности работы с минеральными вяжущими материалами. Охрана окружающей среды при изготовлении, транспортировании и хранении цемента и других видов минеральных вяжущих материалов. Цементобетон. Определения "цементобетонная смесь" и "цементобетон". Классификация цемнтобетонной смеси и общие технические требования по ГОСТ Классификация бетонов и общие технические требования, предъявляемые к ним по ГОСТ 25192. Проектные классы для аэродромных покрытий по СНиП 2.02.01. Требования к материалам для приготовления цементобетонов. Добавки для улучшения свойств цементобетона и цементобетонной смеси. Цементобетон. Основные свойства бетонной смеси. Группы бетонной смеси по удобоукладываемости. Влияние на подвижность и жесткость бетонной смеси вида цемента, содержания воды, водоцементного отношения, крупности заполнителей, содержание песка, формы зерен заполнителя. Твердение цементобетона. Дорожный цементобетон и его особенности. Факторы, влияющие на его прочность и долговечность. Виды бетонов: гидротехнический, декоративный, бетонополимерный, легкий, ячеистый. Их получение, состав, марки, применение. Пути повышения эффективности изготовления железобетонных и бетонных изделий и улучшения их качества Проектирование и приготовление цементобетонных смесей. Цель и основные этапы проектирования состава цементобетона. Расчет состава цементобетона по методу абсолютных объемов. Проверка правильности расчета на образцах (кубах и балках), изготовленных образцов из подобранной смеси. Проектирование и приготовление цементобетонных смесей. Определение фактической средней плотности бетонной смеси в уплотненном состоянии. Расчет номинального и полевого состава, коэффициента выхода бетона, расхода материалов на замес бетономе¬шалки и количества вовлеченного воздуха. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителях периодического и непрерывного действия. Технологическая схема приготовления бетонной смеси. Транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси. Уход за свежеуложенным бетоном. Контроль качества на всех технологических этапах. Метрологические требования к оборудованию бетонных лабораторий. Пути повышения эффективности и улучшения качества цементобетона. Охрана труда и обеспечение безопасности работы при приготовлении, транспортировке и выгрузке цементобетонной смеси. Мероприятия по предотвращению загрязнения воздуха пылеватыми частицами, цементами и другими вяжущими материалами, очистке сточных вод, образующихся после промывки технологического оборудования на заводах ЖБК, ЖБИ, растворных узлах. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |
|  | ЛПР 6. Расчет состава цементобетона по методу абсолютных объемов |  |
| Рубежный контроль | Контрольная работа по темам 1.1-1.2 | 2 |
| Тема 1.4. Органические вяжущие материалы и асфальтобетонные смеси | Содержание | 34 |
|  | 1. Общие сведения и классификация органических вяжущих материалов. Химический состав, классификация, область применения органических вяжущих материалов. Исходное сырье для приготовления органических вяжущих материалов. Битумы нефтяные вязкие и жидкие. Разжижители, их назначение, поверхностно-активные вещества (ПАВ), их назначение и применение 2. Битумы нефтяные дорожные. Битумы нефтяные, дорожные, вязкие: получение, применение. Технические требования к вязким битумам по ГОСТ 22245. Марки вязких битумов. Свойства вязких нефтяных битумов. Методы их определения по ГОСТ 22245. Вязкость, устойчивость против старения, пластичность при низких температурах, адгезия к каменным материалам. Назначение ПАВ в нефтяных вязких битумах, регулирование вводимого количества ПАВ. Адгезионные свойства битума в соответствии с ГОСТ 11508. 3. Битумы нефтяные дорожные. Жидкие битумы, получение. Свойства жидких битумов. Требования ГОСТ 11955. Марки жидких битумов. Применение в строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Полимерно-битумные вяжущие на основе СБС для дорожного строительства., их получение. Технические требования по ОСТ 218-010, ТУ-5718-001-1393728, ТУ- 5718-005-2642303.Состав, физико-механические свойства, преимущества, область применения. 4. Дорожные эмульсии. Эмульсии дорожные битумные, получение. Состав и свойства эмульсий. Технические требования по ГОСТ 18659. Классы эмульсий и область их применения. Сертификация органических вяжущих материалов. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение органических вяжущих материалов. Мероприятия, способствующие улучшению качества битума, дегтя и эмульсий. 5. Охрана труда, мероприятия по обеспечению безопасности работ и противопожарной защиты при получении битумов, и эмульсий. Охрана окружающей среды при получении, переработке и хранении битумов и эмульсий. 6. Минеральный порошок для асфальтобетонных смесей. Роль минерального порошка в асфальтобетоне. Свойства, методы определения. Виды минеральных порошков и технические требования к ним по ГОСТ 16557. Сырье для получения минерального порошка. Активированные минеральные порошки. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение минерального порошка. Охрана труда при работе с минеральным порошком. Охрана окружающей среды при получении минерального порошка, его транспортировании и хранении 7. Асфальтобетон. Определения. Классификация асфальтобетонных смесей в зависимости: от вида каменного материала, вязкости применяемого битума и условий применения, от максимального размера зерен минерального материала, от остаточной пористости, в зависимости от содержания щебня или гравия в щебеночных и гравийных смесях и песчаные смеси в зависимости от вида песка и качественных показателей. Технические требования по ГОСТ 9128. 8. Асфальтобетон. Требования к материалам для приготовления асфальтобетонных смесей. Структура асфальтобетона. Физико-механические свойства. Методы испытаний асфальтобетонных смесей. Температурная устойчивость асфальтобетона и пути ее улучшения. Характеристики асфальтобетонных покрытий: износостойкость, ровность, шероховатость и пути их улучшения 9. Асфальтобетон. Повторное применение асфальтобетона. Регенерация асфальтобетонных покрытий. Материалы для поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий. Разновидности асфальтобетонных смесей: горячий, песчаный, холодный, их состав, свойства и применение. 10. Проектирование и приготовление асфальтобетонных смесей. Цель и основные этапы проектирования состава асфальтобетонной смеси. Расчет состава минеральной части по кривым плотных смесей (для горячих асфальтобетонных смесей). Факторы, обеспечивающие требуемое качество асфальтобетонной смеси. Пример расчета состава горячей асфальтобетонной смеси. Особенности проектирования состава холодной асфальтобетонной смеси. 11. Проектирование и приготовление асфальтобетонных смесей. Технологический процесс приготовления асфальтобетонной смеси: последовательность операций в смесителях со свободным и принудительным перемешиванием. Схема поточного (непрерывного) изготовления смеси. Технический контроль за процессом приготовления асфальтобетонной смеси: состав, дозирование, температурный режим и перемешивание. 12. Проектирование и приготовление асфальтобетонных смесей. Методы и способы испытаний асфальтобетонных смесей (ГОСТ 12801). 13.Контроль качества асфальтобетона, взятого из покрытия: отбор пробы из покрытия, приготовление стандартных образцов, определение коэффициента уплотнения, определение зернового состава и содержания вяжущего материала. Метрологические требования к лабораторному оборудованию. 14. Правила приемки, маркировка, транспортирование и хранение асфальтобетонных смесей и асфальтобетона. Охрана труда и обеспечение безопасности работы, противопожарной защиты при приготовлении асфальтобетонных смесей и испытании образцов. Защита окружающей среды при приготовлении асфальтобетонных смесей. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |
|  | ЛПР 6. Расчет состава асфальтобетонной смеси |  |
| Тема 1.5. Грунты, укрепленные вяжущими материалами | Содержание | 8 |
|  | 1. Грунты, укрепленные минеральными вяжущими материалами. Цель и методы укрепления грунтов. Применение укрепленных грунтов для строительства и ремонта дорожных одежд, для устройства искусственных оснований жестких и нежестких покрытий аэродромов. Характеристика грунтов с данными их пригодности для укрепления вяжущими материалами. Укрепление грунтов портландцементом и шлакопортландцементом. Виды грунтов, укрепленных этими вяжущими. Укрепление грунтов известью и известковосодержащими вяжущими. Виды грунтов, укрепляемых этими вяжущими. 2. Проектирование состава смесей грунтов с минеральными вяжущими. Требования, предъявляемые к грунтам, вяжущим материалам, отходам промышленности и химическим добавкам. Приготовление смесей, изготовление образцов для испытаний. Определение предела прочности при сжатии и изгибе. Определение морозостойкости. Требования к прочности грунтов, укрепленных минеральными вяжущими. Требования к грунтам в искусственных основаниях жестких и нежестких покрытий аэродромов по СНиП 2.03.01. Охрана труда и обеспечение безопасной работы при приготовлении и укладке грунтовых смесей, укрепленных минеральными вяжущими материалами. Охрана окружающей среды при укреплении грунтов минеральными вяжущими материалами. Пути повышения эффективности и улучшения качества грунтов, укрепленных минеральными вяжущими материалами. 3. Укрепление грунтов органическими вяжущими материалами. Виды грунтов, укрепляемых органическими вяжущими материалами. Рекомендации по применению битумогрунтов для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов в различных дорожно-климатических зонах. Требования к вяжущим (жидкие медленно или среднегустеющие битумы) для укрепления грунтов. Требования к дорожным эмульсиям по ВСН 140 и технические указания по приготовлению и применению дорожных эмульсий по ВСН 113. Проектирование состава битумогрунтов, приготовление смеси, формование образцов. Испытание грунтов, укрепленных органическими вяжущими: определение однородности смеси, определение предела прочности при сжатии и изгибе, определение средней плотности, определение степени уплотнения укрепленного грунта, определение полного и капиллярного водонасыщения, влажности и набухания, определение морозостойкости. Комплексное укрепление грунтов. Укрепление грунтов жидким битумом и добавками извести или цемента. 4 4. Укрепление грунтов битумными эмульсиями и добавками цемента или извести. Требования к грунтам, укрепленным битумными эмульсиями с добавками цемента, карбомидной смолой для искусственных оснований жестких и нежестких покрытий аэродромов по СНиП 2.03.01. Охрана труда, обеспечение безопасной работы при приготовлении и укладке грунтовых смесей, укрепленных органическими вяжущими. Органоминеральные смеси и грунты, обработанные органическими вяжущими материалами. Методы испытаний. Охрана окружающей среды при укреплении грунтов органическими вяжущими материалами. Пути повышения эффективности приготовления и улучшения качества смесей из грунтов, укрепленных органическими вяжущими материалами. |  |
| Тема 1.6. Местные дорожно-строительные и другие строительные материалы | Содержание | 4 |
|  | 1. Местные материалы, определение, преимущество их применения в строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов. Классификация местных дорожно-строительных материалов. Местные природные каменные материалы, марки щебня по прочности, относящиеся к местным материалам. Марки гравия по ГОСТ 8268, относящегося к местным материалам. Способы обогащения мало- и разнопрочных каменных материалов. Битуминозные горные породы, определение, месторождение, применение. Охрана окружающей среды при добыче и переработке местных природных каменных материалов. 2. Минеральные побочные продукты: металлургические и топливные (котельные) шлаки, доломитовая и колошниковая пыль, шамотный бой, формовочные пески, отходы асбестовой промышленности, бокситовые шламы, фосфогипс и другие материалы. Кислые и основные металлургические шлаки в искусственных основаниях жестких и нежестких покрытий аэродромов по СНиП 2.03.01. Получение, требования, область применения минеральных побочных продуктов различных отраслей промышленности. Вторичное сырье. Повторное использование изношенной резины, асфальтобетона, цементобетона, битого кирпича при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов. Особенности испытаний и оценки качества местных дорожно-строительных материалов из отходов различных отраслей промышленности. Методы обеспечения надежности и прочности местных материалов из отходов различных отраслей промышленности в дорожной одежде. Охрана окружающей среды при использовании отходов и побочных продуктов различных отраслей промышленности в строительстве. 3. Геосинтетические материалы: рулонные, геоматы, геосетки, георешотки. Виды, марки, применение в дорожном и аэродромном строительстве. Полимеры. Ремонтный материал РМ-26. Металлические материалы. Черные и цветные металлы. Сталь, свойства, классификация. Арматура, марки, их применение в дорожном строительстве. Вид и класс арматуры, применяемой для строительства аэродромов по СНиП 2.03.01. Основной сортамент стальных профилей. Защита металлов от коррозии. Материалы и изделия из древесины. Древесные породы, применяемые для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. физические и механические свойства древесины. Пороки древесины в соответствии с ГОСТ 2140. Защита древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания. Сортамент строительных материалов из древесины для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. Технико-экономическая эффективность применения материалов из древесины. Кровельные и гидроизоляционные материалы. Рулонные материалы. Виды и марки толя и рубероида. Гидроизоляционные материалы. Марки гидроизола, изола, бризола. Свойства изола и бризола по ГОСТ 10296 и ГОСТ 17176.Мастика. Применение резинобитумных, битумно-полимерных мастик для заполнения деформационных швов жестких покрытий по СНиП 2.03.01. Мастика резинобитумная композиционная марки Брит |  |
| Итоговый контроль | Контрольная работа по МДК 01.01 | 2 |
| Всего |  | 116/110 |
| МДК 01.02 Производственные предприятия дорожной отрасли |  | 51/30 |
| Тема 2.1 Карьеры | Содержание | 20 |
|  | Общие понятия о добыче каменных материалов открытым способом. Достоинства и недостатки открытого способа добычи. Горнотехнические понятия и терминология: элементы карьера; элементы уступа. Классификация карьеров. Подготовительные работы, их цель и назначение. Ограждение карьера от поверхностных вод, осушение карьера от грунтовых вод. Вскрытие месторождения, способы вскрытия карьера, способы проходки и проведения траншей. Мероприятия по сохранению природы на территории карьера, сохранение растительного слоя, рекультивация земель. Назначение вскрышных работ и требования к ним. Технология вскрышных работ экскаватором, скрепером, бульдозером. Назначение отвалов, их расчет и выбор месторасположения. Добычные работы и требования к ним. Экскаваторная разработка каменных пород. Особенности разработки песчано-гравийных месторождений, применение гидромеханизации на карьере. Принципы проектирования карьеров. Общие сведения об изыскании и проектировании притрассовых карьеров. Состав проекта и оформление документации на разработку карьера. Охрана окружающей среды и техника безопасности при разработке карьера Общие требования по охране окружающей среды, технике безопасности при работе на различных механизмах и охране труда при разработке карьера |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 14 |
|  | Практическая работа № 1. Горнотехнические понятия и терминология: элементы карьера; элементы уступа. | 4 |
|  | Практическая работа № 2.Определение параметров уступа (высоты и ширины) в зависимости от выбранного механизма | 2 |
|  | Практическая работа № 3. Определение запасов полезного ископаемого и геологического коэффициента вскрыши по данным геологических разрезов | 4 |
|  | Практическая работа №4..Обоснование технологических схем выемочно-погрузочных работ одноковшовыми экскаваторами | 4 |
| Тема 2.2 Буровзрывные работы | Содержание | 16 |
|  | Технологические требования к буровзрывным работам. Состав буровзрывных работ. Определение основных взрывных выработок. Перспективные направления в развитии буровзрывных работ. Классификация способов бурения, основные типы и марки буровых машин и оборудования. Условия, влияющие на выбор способа бурения. Понятие о взрыве и взрывчатых веществах. Характеристики и классификация взрывчатых веществ. Условия хранения взрывчатых веществ, их транспортирование, техника безопасности при обращении с взрывчатыми веществами. Средства взрывания, способы взрывания и условия их применения. Достоинства и недостатки каждого способа взрывания. Классификация методов взрывных работ. Технология выполнения работ при методе накладных зарядов, шпуровом и скважинном методах. Условия их применения. Технологическая последовательность производства массового взрыва. Порядок оформления документации на производство массового взрыва Общие сведения о правилах безопасности при ведении буровых работ, взрывных работ. Порядок допуска лиц для производства взрывных работ. Понятие о границах опасных зон и правилах подачи сигналов при взрывании. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |
|  | Практическая работа № 4. Расчет массы зарядов взрывчатого вещества. | 4 |
|  | Практическая работа № 5 . Схемы размещения зарядов. | 2 |
|  | Практическая работа № 6. Определение радиусов опасных зон при ведении взрывных работ. | 2 |
| Тема 2.3 Производственные предприятия | Содержание | 14 |
|  | Дробление и сортировка горных пород. Сущность процесса дробления. Способы разрушения горных пород в дробилках. Классификация дробилок и их назначение. Сущность процесса сортировки. Виды сортировок. Дробление и сортировка горных пород. Классификация грохотов, технология грохочения каменных материалов. Мокрое грохочение. Технологические схемы переработки каменных материалов на камнедробильных заводах. Технологические процессы обогащения и улучшения каменных материалов. Количественно-качественная схема переработки каменных материалов. Охрана труда и природной среды на КДЗ. Базы хранения и приготовления органических вяжущих материалов. Типы, назначение и классификация битумных и эмульсионных баз. Технологические процессы подготовки органических вяжущих. Основные узлы баз, их характеристика и назначение. Базы хранения и приготовления органических вяжущих материалов. Классификация битумохранилищ, их устройство. Способы подогрева битума в битумохранилищах. Приготовление битумных эмульсий. Передовые технологии приготовления органических вяжущих материалов. Контроль качества битумных материалов и битумных эмульсий. Общие требования по охране труда и окружающей среды при работе на базах хранения и приготовления органических вяжущих материалов Асфальтобетонные заводы. Классификация заводов и особенности их размещения. Генеральный план АБЗ. Асфальтобетонные заводы. Технологические процессы. Выбор технологического оборудования. Устройство и назначение основных узлов. Асфальтобетонные установки. Асфальтобетонные заводы. Особенности приготовления литого асфальта, щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Особенности приготовления полимерно-битумного вяжущего (ПБВ). . Асфальтобетонные заводы. Переработка старого асфальтобетона (регенерация) на АБЗ. Асфальтобетонные заводы. Автоматизация технологических процессов АБЗ и контроль качества. Общие требования по охране окружающей среды при работе на АБЗ Цементобетонные заводы. Классификация заводов и особенности их размещения. Генеральный план ЦБЗ. . Цементобетонные заводы. Технологические процессы производства и оборудование. Основные узлы и агрегаты. Технологическая последовательность приготовления цементобетонной смеси. Классификация смесительных установок. Цементобетонные заводы. Особенности организации складов каменных материалов. Склады цемента и минерального порошка. Цементобетонные заводы. Автоматизация технологических процессов и контроль качества продукции. Особенности работы ЦБЗ зимой. Общие требования по охране окружающей среды работе на ЦБЗ. Базы и установки для обработки грунта вяжущими. Классификация баз и особенности их размещения. Генеральный план базы. Базы и установки для обработки грунта вяжущими. Притрассовые грунтосмесительные установки (ГРУ). Основные узлы установки. Технологические процессы. Полигоны изготовления элементов железобетонных конструкций. Назначение заводов и полигонов изготовления элементов железобетонных конструкций, их классификация. Основные узлы, их расположение на плане заводов. Полигоны изготовления элементов железобетонных конструкций. Технология изготовления изделий. Формование изделий и способы тепловлажной обработки. Контроль качества изделий. Охрана труда на битумных базах, асфальтобетонных заводах, заводах изготовления железобетонных изделий и на цементобетонных заводах. Проектирование мероприятий по охране труда и охране окружающей среды на заводах и полигонах. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |
|  | Практическая работа № 7. По заданной годовой потребности в битуме определить емкость и размеры битумохранилища. |  |
|  | Практическая работа № 8. Определить площадь склада минеральных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси на заданный участок строящейся дороги. |  |
| Итоговый контродь | Контрольная работа по МДК 01.02. | 1 |
| всего |  | 51 |
| Производственная практика (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. Подготовка месторождения; 2. Вскрышные работы; 3. Ограждение карьера от затопления; 4. Рекультивация карьерных выработок; 5. Приготовление забоя в открытых горных разработках; 6. Крепление выработок; 7. Обеспечение добычи песчано-гравийных материалов средствами механизации; 8. Переработка камня на щебень; 9. Обогащение гравийных материалов; 10. Обслуживание складов хранения материалов; 11. Приготовление асфальтобетонных смесей; 12. Приготовление цементобетонных смесей; 13. Контроль качества материалов, используемых для приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей; 14. Контроль качества готовой продукции; 15. Лабораторные испытания материалов и смесей; 16. Работа в арматурном цехе; 17. Подготовка опалубок; 18. Обслуживание автоматизированных процессов производства железобетонных изделий |  | 180 |
| Промежуточная аттестация экзамен |  | 10 |
| Итого |  | 357 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

учебный кабинет № 402 «Производственных организаций, дорожных машин, автомобилей и тракторов»»

- лаборатория «Дорожно-строительные материалы» для проведения испытаний.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;

- комплект электронных плакатов по курсу «Строительные материалы»;

- комплект электронных плакатов по курсу «Производственные предприятия дорожной отрасли»;

- образцы материалов (щебень, песок, гравий, цементы, битум, эмульсия, добавки для цементобетона и асфальтобетона и т.д.);

- образцы стандартных образцов (кубы, балки, цилиндрические образцы);

- комплекты нормативной литературы (ГОСТ на материалы и методы испытаний, ТУ, СН).

Технические средства обучения:

-компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор с экраном;

- телевизор и видеоплеер;

- принтер.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания:

- Силкин В.В., Бубес В.Я. Производственные предприятия дорожного строительства. – М.: транспорт, 2023

- Калашникова Т.Н. , Цокальская М.Б. Производство асфальтобетонных смесей. - М. : Логос, 2023

- Борисенко Р.И., Жаров И.С. Открытая разработка месторождений дорожно-строительных материалов и производственные предприятия. – М.: Транспорт, 2020

- Ковалев Я.Н., Кравченко С.Е., Шумчик В.К. Дорожно-строительные материалы и изделия: Учебно-методическое пособие. – М. НИЦ ИНФРА-М, 2023 г. –  630 с.

Королев Я.Н.Дорожно-строительные материалы и изделия: Учебно-методическое пособие/Ковалев Я. Н., Кравченко С. Е., Шумчик В. К. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2023 - 630 с.

Интернет ресурсы

Производство строительных материалов, изделий и конструкций: учебное пособие / О. Ю. Баженова, В. И. Сохряков, К. С. Стенечкина, С. И. Баженова. — Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 159 c. — ISBN 978-5-7264-1366-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/57298 . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Шеина, Т. В. Строительные материалы для дорожной индустрии: учебное пособие для СПО / Т. В. Шеина. — Саратов: Профобразование, 2022. — 271 c. — ISBN 978-5-4488-1411-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116298   — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. ПК 1.2. | Владеет способами приготовлении асфальтобетонных и цементобетонных смесей. Демонстрирует умение ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; Обоснованно выбирает схемы работы горного оборудования; Демонстрирует умение устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей. Знает способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; Знает технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей; Владеет передовыми технологиями добычи и переработки дорожно-строительных материалов; | Экспертное наблюдение выполнения практических и лабораторных работ Экзамен |
| ОК 01. | Показывает обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов. Показывает обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи. Использует различные источники, включая электронные для выполнения профессиональных задач. Рационально распределяет время на все этапы решения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебным практикам |
| ОК 02. | Владеет навыками работы с различными источниками информации, книгами, учебниками, справочниками, Интернетом, CD-ROM, каталогами по специальности для решения профессиональных задач; Владеет поиском, извлечением, систематизированием, анализом и отбором необходимой для решения учебных задач информации, а также организацией, преобразованием, сохранением и передачей необходимой информацией. Умеет ориентироваться в информационных потоках, выделяет в них главное и необходимое, осознанно воспринимает информацию, распространяемую по каналам СМИ. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебным практикам |
| ОК 03. | Демонстрирует интерес к будущей профессии; Принимать участие в различных конкурсах и олимпиадах по специальности, в кружках по дисциплинам. Планирует и реализовывает собственное профессиональное и личностное развитие. |  |
| ОК 04. | взаимодействует с сотрудниками организации (другими обучающимися, руководителями, преподавателями) в ходе обучения; Показывает умение работать в группе. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебным практикам |
| ОК 05. | Демонстрирует умение представить себя устно, письменно, написать анкету, заявление, письмо; Владеет способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, выступать с устными сообщениями; Владеет разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); Владеет способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения. |  |
| ОК 06. | Демонстрирует собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и сферам деятельности; Владеет способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; Умеет принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия; Демонстрирует умение осуществлять действия и поступки, на основе выбранных целевых и смысловых установок; Планирует осуществление индивидуальной образовательной траектории с учетом общих требований и норм. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебным практикам |
| ОК 07. | Показывает умение ориентироваться в природной среде (в лесу, в поле, на водоемах и др.); Соблюдает правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при встрече с опасными животными, насекомыми; Владеет способами оказания первой медицинской помощи. |  |
| ОК 08. | Владеет способами физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; Демонстрирует позитивное отношение к своему здоровью; Владеет способами физического самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; Соблюдает правил личной гигиены, умение заботиться о собственном здоровье, личной безопасности; Умеет рационально распределять время на все этапы решения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебным практикам |
| ОК 09. | Владеет навыками использования информационных устройств: компьютер, телевизор, магнитофон, телефон, принтер и т.д.; применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии: аудио- и видеозапись, электронная почта, Интернет; Демонстрирует умение эффективно использовать информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту в том числе оформлять документацию (работа с программами AutoCad; Credo; Robur; IndorCAD; Corel Draw;FineReader; Promt, Lingvo;1С: Предприятие; Консультант Плюс). |  |

Приложение 1

Оценочные материалы профессионального

1. Паспорт комплекта оценочных материалов по ПМ. 01. «Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов»

Комплект оценочных материалов разработан на основе рабочей программы ПМ. 01. «Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта для специальности 08.02.12 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения», включает оценочные материалы по:

МДК 01.01 Дорожно-строительные материалы

МДК 01.02 Производственные предприятия дорожной отрасли

материалы позволяют оценить:

- Освоение профессиональные (ПК) и (ОК) общие компетенции, соответствующих виду профессиональной деятельности.

- Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практических навыков

- Освоение умений и усвоение знаний

1.2. Система контроля и оценки освоения ПМ

1.2.1. Формы промежуточной аттестации при освоении профессионального модуля

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| ПМ. 01. «Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов» | Экзамен по модулю |
| МДК 01.01 Дорожно-строительные материалы | Итоговое компьютерное тестирование |
| МДК 01.02 Производственные предприятия дорожной отрасли | Итоговое компьютерное тестирование |
| ПП | Дифференцированный зачет |

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ

Текущий контроль результатов освоения осуществляется в процессе изучения МДК.

При освоении МДК. оцениваются общие и профессиональные компетенции

| Наименования разделов профессионального модуля* | Коды (ПК) | Коды (ОК) |
| --- | --- | --- |
| МДК 01.01 Дорожно-строительные материалы | ПК 1.1 ПК 1.2 | ОК 1- ОК 9 |
| МДК 01.02 Производственные предприятия дорожной отрасли |  |  |

Текущий контроль осуществляется в форме тестирования, решения задач, выполнение лабораторно-практических работ.

Рубежный контроль осуществляется в форме тестирования.

Форма проведения итогового контроля по МДК – компьютерное тестирование.

К итоговому компьютерному тестированию могут быть допущены студенты, выполнившие все практические, контрольные работы, предусмотренные рабочей программой по основным темам, и получившие положительные оценки.

Предметом оценки по учебной практике является освоение всего комплекса умений, приобретение первичного практического опыта. Контроль и оценка проводится на основе защиты отчета по практике Зачет (дифференцированный).

Итоговый контроль освоения профессионального модуля ПМ. 01. «Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов» осуществляется на экзамене (по модулю).

Условием допуска к экзамену (по модулю) является положительная аттестация по МДК, и ПП.

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене (по модулю) является положительная оценка освоения профессиональной компетенции по всем контролируемым показателям.

При отрицательном заключении принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

2. Комплект оценочных материалов

Оценка результатов освоения МДК осуществляется преподавателем в соответствии с ниже следующей таблицей:

| № пп | Оценка | Шкала |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отлично | Студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера турой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу. |
| 2 | Хорошо | Студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание программного материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. |
| 3 | Удовлетворительно | Студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого а; знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. |
| 4 | Неудовлетворительно | Студент демонстрирует: незнание значительной части программного материала; не владение понятийным аппаратом дисциплины; существенные ошибки при изложении учебного материала; неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого а; неумение делать выводы по излагаемому материалу. |

Критерии оценки выполнения заданий текущего контроля

| Вид задания | Уровень | Критерии | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение тестовых заданий | Высокий | Свыше85 - до100% | 5(отлично) |
|  | Достаточный | Свыше 70 - до 85: | 4(хорошо) |
|  | Средний | Свыше 50 - до 70% | 3(удовлет) |
|  | Начальный | Свыше 10 - до 50% | 2(неудовл) |
|  | Недостаточный | До 10% | 0 |
| Решение задач | Высокий | Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. | 5(отлично) |
|  | Достаточный | Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. | 4(хорошо) |
|  | Средний | Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. | 3(удовлет) |
|  | Начальный | Задача решена неправильно | 2(неудовл) |
|  | Недостаточный | Задача не решена | 0 |
| Выполнение Лабораторно-практических работ | Высокий | правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные ы и четко сформулированными выводами. | 5(отлично) |
|  | Достаточный | При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, не аккуратно выполненная работа, вывод сформулирован) общий балл снижается на 10 % | 4(хорошо) |
|  | Средний | При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные ы, вывод сформулирован) отметка снижается до 50 %. | 3(удовлет) |
|  | Начальный | При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные ы, вывод не сформулирован) отметка снижается до 50 %. | 2(неудовл) |
|  | Недостаточный | Отчет не выполнен | 0 |

2.1 Оценочные материалы по МДК 01.01 Дорожно-строительные материалы

Текущий контроль

Практические работы (оформление отчета и защита)

ЛПР 1. Определение Физические   свойства дорожно-строительных материалов и их значение.

ЛПР 2. Определение Механические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение.

ЛПР 3. Определение Химические, технологические, эксплуатационные свойства дорожно-строительных материалов и их значение

ЛПР 4. Определение гидравлических свойств строительных материалов

ЛПР 4. Определение зернового состава и модуля крупности песка по ГОСТ 8735

ЛПР 5. Определение зернового состава щебня по ГОСТ 8269.0

ЛПР 6. Расчет состава цементобетона по методу абсолютных объемов

Задания для текущего контроля по Теме 1.1. «Основные свойства дорожно-строительных материалов»

Тест

1. К механическим свойствам относятся:

1.  плотность

2.  прочность

3.  химическая активность

4. морозостойкость

2. К механическим свойствам относятся:

1. плотность

2. твердость

3. влажность

4. химическая активность

3. К механическим свойствам относятся:

1. плотность

2. влажность

3. износостойкость

4. коррозионностойкость

4.  К химическим свойствам относятся:

1. прочность

2. влажность

3. износостойкость

4. коррозионностойкость

5.  К химическим свойствам относятся:

1. плотность

2. влажность

3. химическая активность

4. морозостойкость

6.  Содержание влаги в материале в данный момент времени это

1.  влажность

2.  водопроницаемость

3.  водостойкость

4.  гигроскопичность

7. Твердость каменных материалов можно определить:

1.по шкале твердости

2.  испытанием образцов на прессах

3.  испытанием образцов на разрывных машинах

4.  раздавливанием образцов в цилиндре

8.  От пористости зависит:

1.  водопоглощение

2.  морозостойкость

3.  пластичность

4.  износ

9.  От пористости зависит:

1. биокоррозия

2.  теплопроводность

3.  морозостойкость

4.  пластичность

10.  От пористости зависит:

1.  теплопроводность

2.  морозостойкость

3.  прочность

4.  износ

11. К физическим свойствам относятся:

1.  плотность

2.  твердость

3.  износостойкость

4.  коррозионностойкость

12. К физическим свойствам относятся:

1. прочность

2. твердость

3. влажность

4. химическая активность

13 К физическим свойствам относятся:

1. прочность

2.  твердость

3.  износостойкость

4.  морозостойкость

14. Истинная и средняя плотности одного и того же строительного материала

1. чаще всего отличаются друг от друга

2. всегда равны между собой

3. никогда не равны друг другу

4. равны, если влажность образца равна 100%

15.Твердость - это свойство материала сопротивляться

1. проникновению в него другого более твердого тела

2. ударным нагрузкам

3. истирающим воздействиям

4. разрушению под действием напряжений

16.  Морозостойкость - это свойство материала

1. в водонасыщенном состоянии, выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без значительных признаков разрушения и снижения прочности

2. выдерживать многократное замораживание и оттаивание в сухом состоянии без значительных разрушений и снижения прочности

3. выдерживать многократное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии

4. выдерживать многократное замораживание и оттаивание до разрушения

17. Теплопроводность материала зависит:

1. от его влажности, от направления потока теплоты, степени пористости

2. от его химического состава, температуры и влажности окружающей среды

3. от строения материала, его природы, характера и пористости

4. от прочности, истираемости и пористости

18. Что понимается под деформациями твердого тела?

1. изменение формы и размеров тела под действием внешних сил

2. образование дефектов тела под нагрузкой

3. величина, равная отношению силы к удлинению образца

4.величина, равная отношению силы к площади поперечного сечения образца

19. Что называется относительной деформацией твердого тела?

1. отношение абсолютной деформации образца к его первоначальной длине

2. отношение первоначальной длины образца к конечной длине

3. отношение первоначальной длины образца к его абсолютной деформации

4. разница между начальным и конечным размерами образца

20. Какие деформации твердого тела называются пластическими?

1. остаточные деформации без макроскопических нарушений сплошности тела

2. деформации изменения формы и размеров твердого тела, вызванные внутренними напряжениями

3. остаточные деформации с видимыми нарушениями сплошности тела

4. деформации, значительные по величине, но исчезающие после снятия нагрузки

21. У какого вещества выше удельная теплоемкость?

1. вода

2. воздух

3. древесина

4. железо

22. Как влияет влажность материала на его теплопроводность?

1. повышает

2. понижает

3. не влияет

4. у органических материалов повышается, а у неорганических понижается

23. Зависит ли водопоглощение материала от его пористости?

1. зависит от открытой пористости

2. зависит от замкнутой пористости

3. зависит от общей пористости

4. не зависит

24. Может ли средняя плотность материала равняться его истинной плотности?

1. может, только для плотных материалов

2. может, только для пористых материалов

3. может, только для сыпучих материалов

4. не может

25.  Какую способность материала отражает коэффициент размягчения?

1. водостойкость

2. химическую стойкость

3. морозостойкость

4. твердость

26. Может ли водопоглощение материала по массе превышать 100%?

1. может, только для пористых легких материалов

2. не может

3. может, только для плотных легких материалов

4. может, для любых материалов

27.  Материал считается огнестойким, если он не разрушается под действием:

1. огня и воды в условиях пожара

2. открытого огня

3. кратковременного воздействия огня и воды

4. высоких температур в условиях пожара

28. Плотность строительного материала зависит

1.  от пористости и влажности

2.  от открытой пористости

3. от удельной поверхности

4. от водопроницаемости и теплопроводности

Эталоны ответов

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |  |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| ответ | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |

Задания для текущего контроля по Теме 1.2. «Каменные материалы»

Тест

1.По способу изготовления природные каменные материалы и изделия можно разделить на:

1. пиленые и колотые

2. фрезерованные и колотые

3. пиленые и шлифованные

4. шлифованные и полированные

2. Осадочными называют горные породы:

1. образовавшиеся при застывании магмы на разной глубине в земной коре

2. образовавшиеся в условиях переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород

3. образовавшиеся под влиянием высоких температур и давлений

4. образовавшиеся при кристаллизации магмы в результате вулканической деятельности

3. Метаморфическими называют горные породы:

1. образовавшиеся при кристаллизации магмы в результате вулканической деятельности

2. образовавшиеся при застывании магмы на разной глубине в земной коре

3. образовавшиеся в условиях переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород

4. образовавшиеся под влиянием высоких температур и давлений

4. Магматическими называют горные породы:

1. образовавшиеся в условиях переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород

2. образовавшиеся при кристаллизации магмы на небольших глубинах в результате вулканической деятельности

3. образовавшиеся при застывании магмы на разной глубине в земной коре

4. образовавшиеся под влиянием высоких температур и давлений

5. Горные породы по генетическому происхождению классифицируются на:

1. изверженные, обломочные, химические осадки

2. магматические, излившиеся, сцементированные

3. изверженные, вулканические осадки, органогенные

4. магматические, осадочные, метаморфические

6. Строительные материалы и изделия получают из горных пород за счет применения …

1. механической обработки (дробления, раскалывания, пиления, шлифования и пр.)

2. химической обработки

3. без обработки

4. добычи

7. По происхождению каменные материалы подразделяются на:

1. Природные и искусственные

2. Природные

3. Искусственные

4. Декоративные и не декоративные

8. К искусственным материалам относится

1. Кирпич керамический

2. Глина

3. Суглинок

4. Супесь

9.  Что такое гравий?

1. Рыхлое скопление различно обкатанных обломков горных пород, размер отдельных зерен от5 до70 мм.

2. Скопление обломков горных пород, размер 200…250 мм

3. Горная порода

4. Горная порода осадочного происхождения

10.  Что такое песок?

1. Рыхлые зернистые породы, состоящие из зерен минералов преимущественным размером от 5 (3) до 0,15 мм.

2. Скопление обломков горных пород, размер 200…250 мм

3. Горная порода

4. Горная порода осадочного происхождения

11. Марка кирпича по морозостойкости

1. F50

2. М300

3. М75

4. А 0,6

12. По какому основному показателю кирпич подразделяют на марки?

1. по механическим характеристикам

2. по водопоглощению

3. по средней плотности

4. по внешнему виду

| Эталоны ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ответ | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Задачи

Задача 1. Масса образца камня в сухом состоянии равна 50 г. Определить массу образца после насыщения его водой, а также его истинную плотность, если известно, что водопоглощение образца по объёму равно 18 %, а пористость - 25 % и средняя плотность - 1800 кг/м3.

Задача 2. Пикнометр с навеской вяжущего вещества весил 34,30 г, а пустой – 24,10 г. Когда в пикнометр с навеской влили керосин до метки, то вес его стал равен74,17 г, а вес пикнометра с керосином (без навески) был равен 66,60 г. Рассчитать истинную плотность вяжущего вещества, если вес пикнометра с водой (без навески) равен74,20 г.

Задача 3. Горная порода имеет истинную плотность 2,5 г/см3 . Определить пористость образца породы, если известно, что его водопоглощение по объему в 1,7 раза больше водопоглощения по массе.

Решение.

Отношение водопоглощения по объему к водопоглощению по массе материала равно его средней плотности, т.е.

Следовательно, средняя плотность образца горной породы о  г/см3ρ 1,7  . Пористость образца П (%) породы:

где ρ– истинная плотность материала.

Отсюда

Ответ: пористость образца горной породы 32%

Задача 4. Определить пористость образца камня, если известно, что его водопоглощение по объёму в 1,7 раза больше водопоглощения по массе, а истинная плотность равна 2,6 г/см3.

Задача 5. Во сколько раз пористость камня А отличается от пористости камня Б, если известно, что истинная плотность обоих камней практически одинакова и составляет 2,72 г/см3, но средняя плотность камня А на 20% больше, чем камня Б, у которого водопоглощение по объёму в 1,8 раза больше водопоглощения по массе?

Задача 6. Дозировочный бункер для песка имеет форму цилиндра с диаметром 100 см и высотой 120 см и весит с песком 1585 кг, а пустой – 84 кг. Определить общую пористость песка в бункере, принимая истинную плотность песка равной 2,64 г/см3

Задача 7. По данным химического анализа гранит содержит 68% SiO2. базальт-47% SiO2. К каким группам (по химическому составу) относятся гранит и базальт и какое различие будет наблюдаться в их свойствах?

Задача 8. Горная порода имеет истинную плотность - 2,68 т/м3, пористость 40% и прочность при сжатии не менее 7,0 МПа. К какому виду - легким или тяжелым - относятся каменные материалы, получаемые из этой горной породы? Можно ли изготовить эффективные стеновые материалы для малоэтажного строительства, если известно, что материал из данной породы водостоек и морозостоек?

Задача 9. Можно ли применять для устройства фундаментов во влажных грунтах бутовый камень из известняка, имеющего в сухом состоянии прочность при сжатии 102 МПа, а в водонасыщенном состоянии – 72,5 МПа?

Задача 10. Горная порода содержит 74% СаСО3 и 25% глинистых веществ. Как называется такая горная порода и в производстве каких строительных материалов она может использоваться?

2.2.3. Задания для текущего контроля по Теме 1.3. «Минеральные вяжущие материалы и цементобетонные смеси»

Тест

1. Гидравлические вяжущие вещества могут твердеть и повышать прочность

1. только в воздушной среде

2. только в водной среде

3. в воздушной и водной средах

2. Основной горной породой для получения портландцемента является

1. известняк

2. песок

3. гранит

3. Удобоукладываемость бетонов и растворов будет лучше при использовании

1. гидрофобных добавок

2. пластифицирующих добавок

3. шлакопортландцемента

4. Какой из факторов НЕ влияет на прочность цементов

1. тонкость помола

2. минералогический состав

3. способ производства

5. Какой строительный материал НЕ является минеральным вяжущим

1. воздушная строительная известь

2. щебень

3. шлакопортландцемент

6. Строительную известь применяют для приготовления

1. строительных растворов

2. асфальтобетона

3. кровельных материалов

7. Количество воды необходимое для затворения извести зависит от

1. активности и состава извести

2. тонкости помола

3. всех вышеперечисленных факторов

8. Воздушные вяжущие вещества могут твердеть

1. только в воздушной среде

2. только в водной среде

3. в воздушной и водных средах

9. Для получения портладцемента применяется

1. варочный котел

2. шахтная печь

3. вращающаяся обжиговая печь

10. При помоле клинкера для ускорения схватывания цемента добавляют

1. до 3 % гипса

2. до 10 % гипса

3. до 15 % гипса

11. При получении минеральных вяжущих основными процессами являются

1. обжиг

2. измельчение

3. обжиг и измельчение

Тема 7. Бетон. Железобетон

12. Для оценки прочности бетона приняты образцы

1. кубы 150x150x150 мм

2. цилиндры п=10 см

3. балочки 40x40x160 мм

4. кубы 100x150x150 м

13.  Мелкий заполнитель для бетонов (песок) имеет размер частиц:

1. 0,16 -5,0 мм

2. 0,1 -1,0 мм

3. 0,5 -2,0 мм

4.  0,001 – 0,1 мм

14. Чаще всего контролируют прочность бетона на:

1. сжатие

2. растяжение

3. изгиб

4. смятие

15.  Основное назначение газобетона:

1. возведение ограждающих конструкций

2. устройство фундаментов

3. возведение монолитных конструкций

4. монолитные перекрытия и покрытия

16. Назначение заполнителей в бетонах и растворах заключается в следующем:

1. позволяют экономить вяжущее, регулируют технологические свойства бетонной смеси, влияют на показатель марки бетона

2. помогают снизить водопотребность бетонной смеси, снижают объёмный вес при неизменной прочности, придают декоративность наружным поверхностям

3. создают прочностной каркас, снижают коррозионную стойкость, повышают долговечность

4. повышают огнестойкие качества бетонов и растворов, понижают морозостойкость

17.  К особо тяжелым бетонам относятся бетоны со средней плотностью (кг/м3)

1. более 2500

2. 2200-2500

3. 1800-2200

4. 500-1800

18.  К легким бетонам относятся бетоны со средней плотностью (кг/м3)

1. 500-1800

2. более 2500

3. 1800-2200

4. менее 500

19.  К облегченным бетонам относятся бетоны со средней плотностью (кг/м3)

1. 1800-2200

2. 500-1800

3. 2200- 2500

4. менее 500

20.  К тяжелым бетонам относятся бетоны со средней плотностью (кг/м3)

1. 2200-2500

2. 500-1800

3. 1800-2200

4. более 2500

21.  Цель уплотнения бетонной смеси:

1. увеличить плотность, прочность, морозостойкость

2. снизить водоцементное отношение и понизить его расслаиваемость

3. снизить расслаиваемость и уменьшить сроки схватывания

4. снизить расход цемента и заполнителей

22.  Для приготовления лёгкого бетона используют следующие крупные заполнители:

1. аглопоритовый щебень

2.доломитовый щебень

3. гранитный щебень

4. шунгизитовый щебень

23.  Специальные виды тяжёлого бетона используют для:

1. конструкций, подвергающихся биологическим, термическим и химическим воздействиям со стороны окружающей среды

2. возведения плотин, шлюзов и облицовки каналов

3. бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений

4. для предварительно напряженных железобетонных конструкций

24.  Проектирование состава бетона заключается:

1. в установлении наиболее рационального соотношения между составляющими бетон материалами

2. в установлении необходимого количества цемента на 1 кубический метр бетона

3.  в определении количества воды, необходимом для получения бетона определённой удобоукладываемости

4. в установлении необходимого количества воды и заполнителей на 1 кубический метр бетона

| Эталоны ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ответ | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |

Задания для текущего контроля по Теме 1.4. «Органические вяжущие материалы и асфальтобетонные смеси»

Тест

1. Где правильно указаны марки жидких дорожных битумов

1. БН 50/50, БН 70/30, БН 90/10

2. БНД 200/300, БНД 130/200, БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60

3. СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200, МГ 70/130, МГ 130/200

4. Д-1, Д-2, Д-3, Д-4, Д-5, Д-6

2. Важнейшим свойством любого битума вне зависимости от его происхождения, вида и технологии получения является

1. растяжимость

2. вязкость

3. температура размягчения

4. температура хрупкости

3. Маркировка вязкого дорожного битума

1. БНД 90/130

2. БН 90/10

3. БНК 90/30

4. БН 70/30

4. Маркировка кровельного битума

1. БН 50/50

2. БН 70/30

3. БНК 90/30

4. БНД 200/300

5. Сырьевые материалы для получения дёгтевых вяжущих

1. остатки крекинга нефти

2. асфальтовые породы

3. продукты сухой перегонки твердых топлив

4. гудрон

6. Битумы строительные и дорожные получают

1. продуктов переработки нефти

2. продуктов переработки горючих сланцев

3. продуктов переработки отходов древесины

4. из продуктов переработки каменного угля

7. Органические вяжущие материалы – это

1. синтетические смолы, содержащие твердые и наполнители

2. материалы жидкой, вязкопластичной или твердой консистенции, черного или темно-коричневого цвета, получаемые в результате переработки нефти, каменного угля, горючих сланцев

3. коллоидная система, состоящая из 2-х и более компонентов

4. сложная смесь высокомолекулярных углеводородов

8. Показатель "растяжимость" характеризует

1. условную вязкость битума

2. эластичность и пластичность битума

3. теплостойкость битума

4. прочность битума

9. На каком приборе определяется температура размягчения битума

1. дуктилометр

2. пенетрометр

3. кольцо и шар

4. прибор Фрааса

10. Для перевода твердых строительных битумов в рабочее состояние их нагревают до температуры

1. вязких битумов

2. жидких битумов

3. битумных эмульсий

4. твердых битумов

11. Температура вспышки твёрдых строительных битумов

1. не ниже 250-300°С

2. не ниже 220-240°С

3. не ниже 60-80°С

4. не ниже 100-120°С

12. Маркировка строительного битума

1. БНД 60/90

2. БН 70/30

3. БНД 90/130

4. БНК 45/180

13. Вяжущим в асфальтобетоне является:

1. Битум

2. Известь

3. Щебень

4. минеральный порошок

14. В состав асфальтобетона входит:

1. Щебень (гравий), песок, минеральный порошок, битум

2. Щебень (гравий), песок, минеральный порошок, цемент

3. Щебень (гравий), песок, супесь, битум

4. Щебень (гравий), песок, гидравлическая известь, цемент

15. В качестве контрольных образцов для определения физико-механических показателей мелкозернистого асфальтобетона используют:

1. образцы-кубы с размером ребра 150 мм

2. образцы-кубы с размером ребра 7,07 мм

3. образцы-цилиндры высотой и диаметром 71,4 мм

4. образцы-цилиндры выстой и диаметром 150 мм

16. Предел прочности при сжатии асфальтобетона нормируют при температуре:

1. 0…20°С

2. 0…25°С

3. 0…75°С

4. 0…43°С

17. Холодными называют асфальтобетонные смеси, приготовленные с использованием жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее:

1. плюс 5 °С

2. 0 °С

3. плюс 25 °С

4 минус 5 °С

18. Горячими называют асфальтобетонные смеси, приготовленные с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее:

1. 120 °С

2. 160 °С

3. 100 °С

4.  174,5 °С

19. Одной из важных технических характеристик при оценке качества вязкого нефтяного дорожного битума является:

1. прочность

2. водонепроницаемость

3. растяжимость

4 истираемость

20. Искусственный камневидный материал, получаемый в результате уплотнения рационально подобранной смеси рыхлых минеральных материалов с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, называют:

1. полимербетоном

2. асфальтобетоном

3. битумной пастой

4. бетонополимером

21. Установите соответствие между технической характеристикой вязкого нефтяного дорожного битума и прибором для ее определения (1в, 2б, 3д, 4а)

| 1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм | а. Прибор Фрааса |
| --- | --- |
| 2. Растяжимость, см | б. Дуктилометр |
| 3. Температура размягчения, °С | в. Пенетрометр |
| 4. Температура хрупкости, °С | д. Кольцо и Шар |

22. Установите соответствие между конструктивным слоем дорожной одежды и видом предназначенного для него дорожно-строительного материала (1б, 2в, 3а, 4г)

| 1. Верхний слой двухслойного дорожного покрытия |  | а. высокопористый горячий асфальтобетон |
| --- | --- | --- |
| 2. Нижний слой двухслойного дорожного покрытия |  | б. плотный мелкозернистый асфальтобетон(горячий или холодный) или полимерасфальтобетон |
| 3. Основание под покрытие |  | в. пористый крупнозернистый горячий асфальтобетон |
| 4. Подстилающий слой |  | г.уплотнённый грунт земляного полотна |

23. Установите соответствие между видом асфальтобетона и величиной его остаточной пористости, % (1б, 2г, 3а, 4в)

| 1. Высокоплотный 2. Плотный 3. Пористый 4. Высокопористый | а. св. 5,0 до 10,0 % б. св. 1,0 до 2,5 % в. св. 10,0 % г. св. 2,5 до 5,0 % |
| --- | --- |

24. Установите соответствие между типом плотной горячей асфальтобетонной смеси и содержанием в ней щебня, % (1д, 2а, 3в, 4б)

| 1. Тип А | а. 40-50 % |
| --- | --- |
| 2. Тип Б | б. 0 % |
| 3. Тип В | в. 30-40 % |
| 4. Тип Г | д. 50-60 % |

| Эталон ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ответ | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ответ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1в 2б 3д 4а | 1б 2в 3а 4г | 1б 2г 3а 4в | 1д 2а 3в 4б |

Задания для текущего контроля по Теме 1.5. «Грунты, укрепленные вяжущими материалами, и местные дорожно-строительные материалы»

ы для фронтального опроса

- Область применения.  Термины и определения (Техногенные грунты. Антропогенные образования. Промышленные отходы. Укрепляемые материалы. Укрепление грунтов. Укрепленный гранулят. Линейные грунтосмесители-ресайклеры. Стабилизатор.)

- Требования к грунтам, укрепляемым неорганическим вяжущим

- Техногенные грунты, используемые в качестве укрепляемых материалов

- Требования к неорганическим вяжущим материалам для укрепления грунтов

- Техногенные грунты, используемые в качестве вяжущих материалов   или компонентов вяжущих

- Активные и поверхностно-активные вещества

- Этапы подбора составов смесей:

- Выбор органического вяжущего и добавок

- Приготовление смесей из крупнообломочных грунтов

- Приготовление смесей без добавок активных веществ или с добавкой в битум ПАВ

- При приготовлении смесей с битумными эмульсиями и добавкой извести в грунт

- Смеси из грунтов, укрепленных двумя вяжущими

- Укрепление грунтов смолами карбамидоформальдегидными смолами

- Проектирование составов смесей грунтов со смолой или смолобитумным вяжущим

- Приготовление смесей грунта с карбамидоформальдегидной смолой

- Подбор составов смесей при укреплении грунтов повышенной влажности

- Определение степени размельчения глинистых грунтов

- Влажность грунтов4. Плотность укрепленного грунта

- Содержание воды в битумах и дегтях

- Однородность смеси крупнообломочных и песчаных грунтов

- Плотность влажного образца из укрепленных песчаных и глинистых грунтов

- Требования безопасности и охрана окружающей среды

- Пути повышения эффективности приготовления и улучшения качества смесей из грунтов, укрепленных органическими вяжущими материалами

- Использование комплексных органических вяжущих

- Полимерно-битумное вяжущее

- Покрытия из полимерасфальтобетонных смесей на ПБВ обладают повышенным сцеплением с колесом автомобиля.

- Опыт устройства полимерасфальтобетонных покрытий на МКАД.

Задания для рубежного контроля по темам 1.1-1.3

1вариант

1. К механическим свойствам относятся:

1. плотность

2. твердость

3. влажность

4. химическая активность

2.  К химическим свойствам относятся:

1. химическая активность

2. влажность

3. плотность

4. морозостойкость

3.  Образец куб с размером стороны 10 см имеет массу 200 г. Средняя плотность равна?

1. 0,5 г/смЗ

2. 0,2 г/смЗ

3. 2,0 г/смЗ

4. 5 г/смЗ

4 Верны ли следующие утверждения?

А. Если прочность материала в насыщенном водой состоянии 150мПа, а образца в сухом состоянии 187,5 мПа, то коэффициент размягчения. Равен 1,25.

Б.Образец куб с размером стороны 10 см имеет массу 200 г. Средняя плотность равна 0,5 г/смЗ

1.Оба неверны

2. Верно только Б

3. Верно только А

4. Оба верны

5. Пористость и водопоглощение стекла…

1. практически равны нулю

2. от 10% до 15 %

3. от 2% до 10%

4. от 15 % до 35%

6.  От пористости зависит:

1.  водопоглощение

2.  морозостойкость

3.  пластичность

4.  износ

7. К физическим свойствам относятся:

1.  плотность

2.  твердость

3.  износостойкость

4.  коррозионностойкость

8. По формуле П=1-р0р×100% рассчитывают

1.  пористость

2.  плотность

3.  пластичность

4.  прочность

9 Истинная и средняя плотности одного и того же строительного материала

1. чаще всего отличаются друг от друга

2. всегда равны между собой

3. никогда не равны друг другу

4. равны, если влажность образца равна 100%

10. Что называется относительной деформацией твердого тела?

1. отношение абсолютной деформации образца к его первоначальной длине

2. отношение первоначальной длины образца к конечной длине

3. отношение первоначальной длины образца к его абсолютной деформации

4. разница между начальным и конечным размерами образца

11. Как влияет влажность материала на его теплопроводность?

1. повышает

2. понижает

3. не влияет

4. у органических материалов повышается, а у неорганических понижается

12. Может ли средняя плотность материала равняться его истинной плотности?

1. может, только для плотных материалов

2. может, только для пористых материалов

3. может, только для сыпучих материалов

4. не может

13.  Материал считается огнестойким, если он не разрушается под действием:

1. огня и воды в условиях пожара

2. открытого огня

3. кратковременного воздействия огня и воды

4. высоких температур в условиях пожара

14.  Пустотность - это

1. количество пустот, образующихся между зернами рыхлонасыпного материала

2. степень заполнения материала порами

3. относительная масса единицы объема пустот в материале

4. отношение суммарного объема всех открытых пустот к общему объему материала

15.По способу изготовления природные каменные материалы и изделия можно разделить на:

1. пиленые и колотые

2. фрезерованные и колотые

3. пиленые и шлифованные

4. шлифованные и полированные

16. Магматическими называют горные породы:

1. образовавшиеся в условиях переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород

2. образовавшиеся при кристаллизации магмы на небольших глубинах в результате вулканической деятельности

3. образовавшиеся при застывании магмы на разной глубине в земной коре

4. образовавшиеся под влиянием высоких температур и давлений

17. По происхождению каменные материалы подразделяются на:

1. Природные и искусственные

2. Природные

3. Искусственные

4. Декоративные и не декоративные

18.  Что такое песок?

1. Рыхлые зернистые породы, состоящие из зерен минералов преимущественным размером от 5 (3) до 0,15 мм.

2. Скопление обломков горных пород, размер 200…250 мм

3. Горная порода

4. Горная порода осадочного происхождения

19. Гидравлические вяжущие вещества могут твердеть и повышать прочность

1. только в воздушной среде

2. только в водной среде

3. в воздушной и водной средах

20. Какой из факторов НЕ влияет на прочность цементов

1. тонкость помола

2. минералогический состав

3. способ производства

21. Количество воды необходимое для затворения извести зависит от

1. активности и состава извести

2. тонкости помола

3. всех вышеперечисленных факторов

22. При помоле клинкера для ускорения схватывания цемента добавляют

1. до 3 % гипса

2. до 10 % гипса

3. до 15 % гипса

23.  Мелкий заполнитель для бетонов (песок) имеет размер частиц:

1. 0,16 -5,0 мм

2. 0,1 -1,0 мм

3. 0,5 -2,0 мм

4.  0,001 – 0,1 мм

24. Назначение заполнителей в бетонах и растворах заключается в следующем:

1. позволяют экономить вяжущее, регулируют технологические свойства бетонной смеси, влияют на показатель марки бетона

2. помогают снизить водопотребность бетонной смеси, снижают объёмный вес при неизменной прочности, придают декоративность наружным поверхностям

3. создают прочностной каркас, снижают коррозионную стойкость, повышают долговечность

4. повышают огнестойкие качества бетонов и растворов, понижают морозостойкость

25.  К облегченным бетонам относятся бетоны со средней плотностью (кг/м3)

1. 1800-2200

2. 500-1800

3. 2200- 2500

4. менее 500

26.  Для приготовления лёгкого бетона используют следующие крупные заполнители:

1. аглопоритовый щебень

2.доломитовый щебень

3. гранитный щебень

4. шунгизитовый щебень

2 вариант

1. К механическим свойствам относятся:

1.  плотность

2.  прочность

3.  химическая активность

4. морозостойкость

2.  К химическим свойствам относятся:

1. прочность

2. влажность

3. износостойкость

4. коррозионностойкость

3.  Если прочность материала в насыщенном водой состоянии 150мПа, а образца в сухом состоянии 187,5 мПа, то коэффициент размягчения. Равен …

1. 1,25

2. 0,5

3. 0,8

4. 0,125

4.  Верны ли следующие утверждения?

А) Если прочность материала в насыщенном водой состоянии 150 МПа, а образца в сухом состоянии 187,5 МПа, то коэффициент размягчения. Равен 0,8.

Б) Образец куб с размером стороны 10 см имеет массу 200 г. Средняя плотность равна 2 г/смЗ

1. Верно только А

2.  Оба верны

3. Верно только Б

4.  Оба неверны

5.  Содержание влаги в материале в данный момент времени это

1.  влажность

2.  водопроницаемость

3.  водостойкость

4.  гигроскопичность

6.  От пористости зависит:

1. биокоррозия

2.  теплопроводность

3.  морозостойкость

4.  пластичность

7. К физическим свойствам относятся:

1. прочность

2. твердость

3. влажность

4. химическая активность

8. Теплопроводность материала зависит:

1. от его влажности, от направления потока теплоты, степени пористости

2. от его химического состава, температуры и влажности окружающей среды

3. от строения материала, его природы, характера и пористости

4. от прочности, истираемости и пористости

9.Твердость - это свойство материала сопротивляться

1. проникновению в него другого более твердого тела

2. ударным нагрузкам

3. истирающим воздействиям

4. разрушению под действием напряжений

10. Какие деформации твердого тела называются пластическими?

1. остаточные деформации без макроскопических нарушений сплошности тела

2. деформации изменения формы и размеров твердого тела, вызванные внутренними напряжениями

3. остаточные деформации с видимыми нарушениями сплошности тела

4. деформации, значительные по величине, но исчезающие после снятия нагрузки

11. Зависит ли водопоглощение материала от его пористости?

1. зависит от открытой пористости

2. зависит от замкнутой пористости

3. зависит от общей пористости

4. не зависит

12.  Какую способность материала отражает коэффициент размягчения?

1. водостойкость

2. химическую стойкость

3. морозостойкость

4. твердость

13. Плотность строительного материала зависит

1.  от пористости и влажности

2.  от открытой пористости

3. от удельной поверхности

4. от водопроницаемости и теплопроводности

14. По формуле П=1-р0р×100%  рассчитывают

1.  пористость

2.  плотность

3.  пластичность

4.  прочность

15. Осадочными называют горные породы:

1. образовавшиеся при застывании магмы на разной глубине в земной коре

2. образовавшиеся в условиях переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород

3. образовавшиеся под влиянием высоких температур и давлений

4. образовавшиеся при кристаллизации магмы в результате вулканической деятельности

16. Горные породы по генетическому происхождению классифицируются на:

1. изверженные, обломочные, химические осадки

2. магматические, излившиеся, сцементированные

3. изверженные, вулканические осадки, органогенные

4. магматические, осадочные, метаморфические

17. К искусственным материалам относится

1. Кирпич керамический

2. Глина

3. Суглинок

4. Супесь

18. Марка кирпича по морозостойкости

1. F50

2. М300

3. М75

4. А 0,6

19. Основной горной породой для получения портландцемента является

1. известняк

2. песок

3. гранит

20. Какой строительный материал НЕ является минеральным вяжущим

1. воздушная строительная известь

2. щебень

3. шлакопортландцемент

21. Воздушные вяжущие вещества могут твердеть

1. только в воздушной среде

2. только в водной среде

3. в воздушной и водных средах

22. При получении минеральных вяжущих основными процессами являются

1. обжиг

2. измельчение

3. обжиг и измельчение

23. Чаще всего контролируют прочность бетона на:

1. сжатие

2. растяжение

3. изгиб

4. смятие

24.  К особо тяжелым бетонам относятся бетоны со средней плотностью (кг/м3)

1. более 2500

2. 2200-2500

3. 1800-2200

4. 500-1800

25.  К тяжелым бетонам относятся бетоны со средней плотностью (кг/м3)

1. 2200-2500

2. 500-1800

3. 1800-2200

4. более 2500

26.  Специальные виды тяжёлого бетона используют для:

1. конструкций, подвергающихся биологическим, термическим и химическим воздействиям со стороны окружающей среды

2. возведения плотин, шлюзов и облицовки каналов

3. бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений

4. для предварительно напряженных железобетонных конструкций

3 вариант

1. К механическим свойствам относятся:

1. плотность

2. влажность

3. износостойкость

4. коррозионностойкость

2.  К химическим свойствам относятся:

1. плотность

2. влажность

3. химическая активность

4. морозостойкость

3 Образец куб с размером стороны 10 см имеет массу 500 г. Средняя плотность равна?

1. 0,5 г/смЗ

2. 0,2 г/смЗ

3. 2,0 г/смЗ

4. 5 г/смЗ

4.  Верны ли следующие утверждения?

А) Если прочность материала в насыщенном водой состоянии 150 МПа, а образца в сухом состоянии 187,5 МПа, то коэффициент размягчения. Равен 1,25.

Б) Образец куб с размером стороны 10 см имеет массу 200 г. Средняя плотность равна 0,2 г/смЗ

1. Верно только А

2.  Оба верны

3. Верно только Б

4.  Оба неверны

5. Твердость каменных материалов можно определить:

1.по шкале твердости

2.  испытанием образцов на прессах

3.  испытанием образцов на разрывных машинах

4.  раздавливанием образцов в цилиндре

6.  От пористости зависит:

1.  теплопроводность

2.  морозостойкость

3.  прочность

4.  износ

7. К физическим свойствам относятся:

1. прочность

2.  твердость

3.  износостойкость

4.  морозостойкость

8. Что понимается под деформациями твердого тела?

1. изменение формы и размеров тела под действием внешних сил

2. образование дефектов тела под нагрузкой

3. величина, равная отношению силы к удлинению образца

4.величина, равная отношению силы к площади поперечного сечения образца

9.  Морозостойкость - это свойство материала

1. в водонасыщенном состоянии, выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без значительных признаков разрушения и снижения прочности

2. выдерживать многократное замораживание и оттаивание в сухом состоянии без значительных разрушений и снижения прочности

3. выдерживать многократное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии

4. выдерживать многократное замораживание и оттаивание до разрушения

10. У какого вещества выше удельная теплоемкость?

1. вода

2. воздух

3. древесина

4. железо

11. В каких единицах измеряются относительные деформации?

1. мм/мм

2. мм

3. мм/кг

4. Н/м

12. Может ли водопоглощение материала по массе превышать 100%?

1. может, только для пористых легких материалов

2. не может

3. может, только для плотных легких материалов

4. может, для любых материалов

13. Материал имеет среднюю плотность 1000 кг/м3, истинную плотность 2000 кг/м3. Пористость материала равна

1. 50%

2. 25%

3. 40%

4. 55%

14. По формуле П=1-р0р×100%  рассчитывают

1.  пористость

2.  плотность

3.  пластичность

4.  прочность

15. Метаморфическими называют горные породы:

1. образовавшиеся при кристаллизации магмы в результате вулканической деятельности

2. образовавшиеся при застывании магмы на разной глубине в земной коре

3. образовавшиеся в условиях переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород

4. образовавшиеся под влиянием высоких температур и давлений

16. Строительные материалы и изделия получают из горных пород за счет применения …

1. механической обработки (дробления, раскалывания, пиления, шлифования и пр.)

2. химической обработки

3. без обработки

4. добычи

17.  Что такое гравий?

1. Рыхлое скопление различно обкатанных обломков горных пород, размер отдельных зерен от5 до70 мм.

2. Скопление обломков горных пород, размер 200…250 мм

3. Горная порода

4. Горная порода осадочного происхождения

18. По какому основному показателю кирпич подразделяют на марки?

1. по механическим характеристикам

2. по водопоглощению

3. по средней плотности

4. по внешнему виду

19. Удобоукладываемость бетонов и растворов будет лучше при использовании

1. гидрофобных добавок

2. пластифицирующих добавок

3. шлакопортландцемента

20. Строительную известь применяют для приготовления

1. строительных растворов

2. асфальтобетона

3. кровельных материалов

21. Для получения портладцемента применяется

1. варочный котел

2. шахтная печь

3. вращающаяся обжиговая печь

22. Для оценки прочности бетона приняты образцы

1. кубы 150x150x150 мм

2. цилиндры п=10 см

3. балочки 40x40x160 мм

4. кубы 100x150x150 мм

23.  Основное назначение газобетона:

1. возведение ограждающих конструкций

1. устройство фундаментов

3. возведение монолитных конструкций

4. монолитные перекрытия и покрытия

24.  К легким бетонам относятся бетоны со средней плотностью (кг/м3)

1. 500-1800

2. более 2500

3. 1800-2200

4. менее 500

25.  Цель уплотнения бетонной смеси:

1. увеличить плотность, прочность, морозостойкость

2. снизить водоцементное отношение и понизить его расслаиваемость

3. снизить расслаиваемость и уменьшить сроки схватывания

4. снизить расход цемента и заполнителей

26.  Проектирование состава бетона заключается:

1. в установлении наиболее рационального соотношения между составляющими бетон материалами

2. в установлении необходимого количества цемента на 1 кубический метр бетона

3.  в определении количества воды, необходимом для получения бетона определённой удобоукладываемости

4. в установлении необходимого количества воды и заполнителей на 1 кубический метр бетона

| Эталоны ответов к рубежному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ответ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ответ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ответ | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |

Задания для итогового контроля (100 заданий)

1. К механическим свойствам относятся:

1.  плотность

2.  прочность

3.  химическая активность

4. морозостойкость

2. К механическим свойствам относятся:

1. плотность

2. твердость

3. влажность

4. химическая активность

3. К механическим свойствам относятся:

1. плотность

2. влажность

3. износостойкость

4. коррозионностойкость

4.  К химическим свойствам относятся:

1. прочность

2. влажность

3. износостойкость

4. коррозионностойкость

5.  К химическим свойствам относятся:

1. плотность

2. влажность

3. химическая активность

4. морозостойкость

6.  Если прочность материала в насыщенном водой состоянии 150мПа, а образца в сухом состоянии 187,5 мПа, то коэффициент размягчения. Равен …

1. 1,25

2. 0,5

3. 0,8

4. 0,125

7.  Образец куб с размером стороны 10 см имеет массу 200 г. Средняя плотность равна?

1. 0,5 г/смЗ

2. 0,2 г/смЗ

3. 2,0 г/смЗ

4. 5 г/смЗ

8.  Верны ли следующие утверждения?

А. Если прочность материала в насыщенном водой состоянии 150мПа, а образца в сухом состоянии 187,5 мПа, то коэффициент размягчения. Равен 1,25.

Б.Образец куб с размером стороны 10 см имеет массу 200 г. Средняя плотность равна 0,5 г/смЗ

1.Оба неверны

2. Верно только Б

3. Верно только А

4. Оба верны

9 Верны ли следующие утверждения?

А) Если прочность материала в насыщенном водой состоянии 150 МПа, а образца в сухом состоянии 187,5 МПа, то коэффициент размягчения. Равен 0,8.

Б) Образец куб с размером стороны 10 см имеет массу 200 г. Средняя плотность равна 2 г/смЗ

1. Верно только А

2.  Оба верны

3. Верно только Б

4.  Оба неверны

10. Пористость и водопоглощение стекла…

1. практически равны нулю

2. от 10% до 15 %

3. от 2% до 10%

4. от 15 % до 35%

11.  Содержание влаги в материале в данный момент времени это

1.  влажность

2.  водопроницаемость

3.  водостойкость

4.  гигроскопичность

12. Твердость каменных материалов можно определить:

1.по шкале твердости

2.  испытанием образцов на прессах

3.  испытанием образцов на разрывных машинах

4.  раздавливанием образцов в цилиндре

13.  От пористости зависит:

1.  водопоглощение

2.  морозостойкость

3.  пластичность

4.  износ

14.  От пористости зависит:

1. биокоррозия

2.  теплопроводность

3.  морозостойкость

4.  пластичность

15.  От пористости зависит:

1.  теплопроводность

2.  морозостойкость

3.  прочность

4.  износ

16. По формуле П=1-р0р×100%  рассчитывают

1.  пористость

2.  плотность

3.  пластичность

4.  прочность

17. К физическим свойствам относятся:

1.  плотность

2.  твердость

3.  износостойкость

4.  коррозионностойкость

18. К физическим свойствам относятся:

1. прочность

2. твердость

3. влажность

4. химическая активность

19 К физическим свойствам относятся:

1. прочность

2.  твердость

3.  износостойкость

4.  морозостойкость

20 Истинная и средняя плотности одного и того же строительного материала

1. чаще всего отличаются друг от друга

2. всегда равны между собой

3. никогда не равны друг другу

4. равны, если влажность образца равна 100%

21.Твердость - это свойство материала сопротивляться

1. проникновению в него другого более твердого тела

2. ударным нагрузкам

3. истирающим воздействиям

4. разрушению под действием напряжений

22.  Морозостойкость - это свойство материала

1. в водонасыщенном состоянии, выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без значительных признаков разрушения и снижения прочности

2. выдерживать многократное замораживание и оттаивание в сухом состоянии без значительных разрушений и снижения прочности

3. выдерживать многократное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии

4. выдерживать многократное замораживание и оттаивание до разрушения

23. Теплопроводность материала зависит:

1. от его влажности, от направления потока теплоты, степени пористости

2. от его химического состава, температуры и влажности окружающей среды

3. от строения материала, его природы, характера и пористости

4. от прочности, истираемости и пористости

24. Что понимается под деформациями твердого тела?

1. изменение формы и размеров тела под действием внешних сил

2. образование дефектов тела под нагрузкой

3. величина, равная отношению силы к удлинению образца

4.величина, равная отношению силы к площади поперечного сечения образца

25. Образец куб с размером стороны 10 см имеет массу 500 г. Средняя плотность равна?

1. 0,5 г/смЗ

2. 0,2 г/смЗ

3. 2,0 г/смЗ

4. 5 г/смЗ

26. Верны ли следующие утверждения?

А) Если прочность материала в насыщенном водой состоянии 150 МПа, а образца в сухом состоянии 187,5 МПа, то коэффициент размягчения. Равен 1,25.

Б) Образец куб с размером стороны 10 см имеет массу 200 г. Средняя плотность равна 0,2 г/смЗ

1. Верно только А

2.  Оба верны

3. Верно только Б

4.  Оба неверны

27. Что называется относительной деформацией твердого тела?

1. отношение абсолютной деформации образца к его первоначальной длине

2. отношение первоначальной длины образца к конечной длине

3. отношение первоначальной длины образца к его абсолютной деформации

4. разница между начальным и конечным размерами образца

28. Какие деформации твердого тела называются пластическими?

1. остаточные деформации без макроскопических нарушений сплошности тела

2. деформации изменения формы и размеров твердого тела, вызванные внутренними напряжениями

3. остаточные деформации с видимыми нарушениями сплошности тела

4. деформации, значительные по величине, но исчезающие после снятия нагрузки

29. У какого вещества выше удельная теплоемкость?

1. вода

2. воздух

3. древесина

4. железо

30. Как влияет влажность материала на его теплопроводность?

1. повышает

2. понижает

3. не влияет

4. у органических материалов повышается, а у неорганических понижается

31. Зависит ли водопоглощение материала от его пористости?

1. зависит от открытой пористости

2. зависит от замкнутой пористости

3. зависит от общей пористости

4. не зависит

32. В каких единицах измеряются относительные деформации?

1. мм/мм

2. мм

3. мм/кг

4. Н/м

33. Может ли средняя плотность материала равняться его истинной плотности?

1. может, только для плотных материалов

2. может, только для пористых материалов

3. может, только для сыпучих материалов

4. не может

34.  Какую способность материала отражает коэффициент размягчения?

1. водостойкость

2. химическую стойкость

3. морозостойкость

4. твердость

35. Может ли водопоглощение материала по массе превышать 100%?

1. может, только для пористых легких материалов

2. не может

3. может, только для плотных легких материалов

4. может, для любых материалов

36.  Материал считается огнестойким, если он не разрушается под действием:

1. огня и воды в условиях пожара

2. открытого огня

3. кратковременного воздействия огня и воды

4. высоких температур в условиях пожара

37. Плотность строительного материала зависит

1.  от пористости и влажности

2.  от открытой пористости

3. от удельной поверхности

4. от водопроницаемости и теплопроводности

38. Материал имеет среднюю плотность 1000 кг/м3, истинную плотность 2000 кг/м3. Пористость материала равна

1. 50%

2. 25%

3. 40%

4. 55%

39. Пустотность - это

1. количество пустот, образующихся между зернами рыхлого насыпного материала

2. степень заполнения материала порами

3. относительная масса единицы объема пустот в материале

4. отношение суммарного объема всех открытых пустот к общему объему материала

40.По способу изготовления природные каменные материалы и изделия можно разделить на:

1. пиленые и колотые

2. фрезерованные и колотые

3. пиленые и шлифованные

4. шлифованные и полированные

41. Осадочными называют горные породы:

1. образовавшиеся при застывании магмы на разной глубине в земной коре

2. образовавшиеся в условиях переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород

3. образовавшиеся под влиянием высоких температур и давлений

4. образовавшиеся при кристаллизации магмы в результате вулканической деятельности

42. Метаморфическими называют горные породы:

1. образовавшиеся при кристаллизации магмы в результате вулканической деятельности

2. образовавшиеся при застывании магмы на разной глубине в земной коре

3. образовавшиеся в условиях переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород

4. образовавшиеся под влиянием высоких температур и давлений

43. Магматическими называют горные породы:

1. образовавшиеся в условиях переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород

2. образовавшиеся при кристаллизации магмы на небольших глубинах в результате вулканической деятельности

3. образовавшиеся при застывании магмы на разной глубине в земной коре

4. образовавшиеся под влиянием высоких температур и давлений

44. Горные породы по генетическому происхождению классифицируются на:

1. изверженные, обломочные, химические осадки

2. магматические, излившиеся, сцементированные

3. изверженные, вулканические осадки, органогенные

4. магматические, осадочные, метаморфические

45. Строительные материалы и изделия получают из горных пород за счет применения …

1. механической обработки (дробления, раскалывания, пиления, шлифования и пр.)

2. химической обработки

3. без обработки

4. добычи

46. По происхождению каменные материалы подразделяются на:

1. Природные и искусственные

2. Природные

3. Искусственные

4. Декоративные и не декоративные

47. К искусственным материалам относится

1. Кирпич керамический

2. Глина

3. Суглинок

4. Супесь

48.  Что такое гравий?

1. Рыхлое скопление различно обкатанных обломков горных пород, размер отдельных зерен от5 до70 мм.

2. Скопление обломков горных пород, размер 200…250 мм

3. Горная порода

4. Горная порода осадочного происхождения

49.  Что такое песок?

1. Рыхлые зернистые породы, состоящие из зерен минералов преимущественным размером от 5 (3) до 0,15 мм.

2. Скопление обломков горных пород, размер 200…250 мм

3. Горная порода

4. Горная порода осадочного происхождения

50. Марка кирпича по морозостойкости

1. F50

2. М300

3. М75

4. А 0,6

51. По какому основному показателю кирпич подразделяют на марки?

1. по механическим характеристикам

2. по водопоглощению

3. по средней плотности

4. по внешнему виду

52. Гидравлические вяжущие вещества могут твердеть и повышать прочность

1. только в воздушной среде

2. только в водной среде

3. в воздушной и водной средах

53. Основной горной породой для получения портландцемента является

1. известняк

2. песок

3. гранит

54. Удобоукладываемость бетонов и растворов будет лучше при использовании

1. гидрофобных добавок

2. пластифицирующих добавок

3. шлакопортландцемента

55. Какой из факторов НЕ влияет на прочность цементов

1. тонкость помола

2. минералогический состав

3. способ производства

56. Какой строительный материал НЕ является минеральным вяжущим

1. воздушная строительная известь

2. щебень

3. шлакопортландцемент

57. Строительную известь применяют для приготовления

1. строительных растворов

2. асфальтобетона

3. кровельных материалов

58. Количество воды необходимое для затворения извести зависит от

1. активности и состава извести

2. тонкости помола

3. всех вышеперечисленных факторов

59. Воздушные вяжущие вещества могут твердеть

1. только в воздушной среде

2. только в водной среде

3. в воздушной и водных средах

60. Для получения портладцемента применяется

1. варочный котел

2. шахтная печь

3. вращающаяся обжиговая печь

61. При помоле клинкера для ускорения схватывания цемента добавляют

1. до 3 % гипса

2. до 10 % гипса

3. до 15 % гипса

62. При получении минеральных вяжущих основными процессами являются

1. обжиг

2. измельчение

3. обжиг и измельчение

63. Для оценки прочности бетона приняты образцы

1. кубы 150x150x150 мм

2. цилиндры п=10 см

3. балочки 40x40x160 мм

4. кубы 100x150x150 м

64.  Мелкий заполнитель для бетонов (песок) имеет размер частиц:

1. 0,16 -5,0 мм

2. 0,1 -1,0 мм

3. 0,5 -2,0 мм

4.  0,001 – 0,1 мм

65. Чаще всего контролируют прочность бетона на:

1. сжатие

2. растяжение

3. изгиб

4. смятие

66.  Основное назначение газобетона:

1. возведение ограждающих конструкций

2. устройство фундаментов

3. возведение монолитных конструкций

4. монолитные перекрытия и покрытия

67. Назначение заполнителей в бетонах и растворах заключается в следующем:

1. позволяют экономить вяжущее, регулируют технологические свойства бетонной смеси, влияют на показатель марки бетона

2. помогают снизить водопотребность бетонной смеси, снижают объёмный вес при неизменной прочности, придают декоративность наружным поверхностям

3. создают прочностной каркас, снижают коррозионную стойкость, повышают долговечность

4. повышают огнестойкие качества бетонов и растворов, понижают морозостойкость

68.  К особо тяжелым бетонам относятся бетоны со средней плотностью (кг/м3)

1. более 2500

2. 2200-2500

3. 1800-2200

4. 500-1800

69.  К легким бетонам относятся бетоны со средней плотностью (кг/м3)

1. 500-1800

2. более 2500

3. 1800-2200

4. менее 500

70.  К облегченным бетонам относятся бетоны со средней плотностью (кг/м3)

1. 1800-2200

2. 500-1800

3. 2200- 2500

4. менее 500

71.  К тяжелым бетонам относятся бетоны со средней плотностью (кг/м3)

1. 2200-2500

2. 500-1800

3. 1800-2200

4. более 2500

72.  Цель уплотнения бетонной смеси:

1. увеличить плотность, прочность, морозостойкость

2. снизить водоцементное отношение и понизить его расслаиваемость

3. снизить расслаиваемость и уменьшить сроки схватывания

4. снизить расход цемента и заполнителей

73.  Для приготовления лёгкого бетона используют следующие крупные заполнители:

1. аглопоритовый щебень

2.доломитовый щебень

3. гранитный щебень

4. шунгизитовый щебень

74.  Специальные виды тяжёлого бетона используют для:

1. конструкций, подвергающихся биологическим, термическим и химическим воздействиям со стороны окружающей среды

2. возведения плотин, шлюзов и облицовки каналов

3. бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений

4. для предварительно напряженных железобетонных конструкций

75.  Проектирование состава бетона заключается:

1. в установлении наиболее рационального соотношения между составляющими бетон материалами

2. в установлении необходимого количества цемента на 1 кубический метр бетона

3.  в определении количества воды, необходимом для получения бетона определённой удобоукладываемости

4. в установлении необходимого количества воды и заполнителей на 1 кубический метр бетона

76. Где правильно указаны марки жидких дорожных битумов

1. БН 50/50, БН 70/30, БН 90/10

2. БНД 200/300, БНД 130/200, БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60

3. СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200, МГ 70/130, МГ 130/200

4. Д-1, Д-2, Д-3, Д-4, Д-5, Д-6

77. Важнейшим свойством любого битума вне зависимости от его происхождения, вида и технологии получения является

1. растяжимость

2. вязкость

3. температура размягчения

4. температура хрупкости

78. Маркировка вязкого дорожного битума

1. БНД 90/130

2. БН 90/10

3. БНК 90/30

4. БН 70/30

79. Маркировка кровельного битума

1. БН 50/50

2. БН 70/30

3. БНК 90/30

4. БНД 200/300

80. Сырьевые материалы для получения дёгтевых вяжущих

1. остатки крекинга нефти

2. асфальтовые породы

3. продукты сухой перегонки твердых топлив

4. гудрон

81. Битумы строительные и дорожные получают

1. продуктов переработки нефти

2. продуктов переработки горючих сланцев

3. продуктов переработки отходов древесины

4. из продуктов переработки каменного угля

82. Органические вяжущие материалы – это

1. синтетические смолы, содержащие твердые и наполнители

2. материалы жидкой, вязкопластичной или твердой консистенции, черного или темно-коричневого цвета, получаемые в результате переработки нефти, каменного угля, горючих сланцев

3. коллоидная система, состоящая из 2-х и более компонентов

4. сложная смесь высокомолекулярных углеводородов

83. Показатель "растяжимость" характеризует

1. условную вязкость битума

2. эластичность и пластичность битума

3. теплостойкость битума

4. прочность битума

84. На каком приборе определяется температура размягчения битума

1. дуктилометр

2. пенетрометр

3. кольцо и шар

4. прибор Фрааса

85. Для перевода твердых строительных битумов в рабочее состояние их нагревают до температуры

1. вязких битумов

2. жидких битумов

3. битумных эмульсий

4. твердых битумов

86. Температура вспышки твёрдых строительных битумов

1. не ниже 250-300°С

2. не ниже 220-240°С

3. не ниже 60-80°С

4. не ниже 100-120°С

87. Маркировка строительного битума

1. БНД 60/90

2. БН 70/30

3. БНД 90/130

4. БНК 45/180

88. Вяжущим в асфальтобетоне является:

1. Битум

2. Известь

3. Щебень

4. минеральный порошок

89. В состав асфальтобетона входит:

1. Щебень (гравий), песок, минеральный порошок, битум

2. Щебень (гравий), песок, минеральный порошок, цемент

3. Щебень (гравий), песок, супесь, битум

4. Щебень (гравий), песок, гидравлическая известь, цемент

90. В качестве контрольных образцов для определения физико-механических показателей мелкозернистого асфальтобетона используют:

1. образцы-кубы с размером ребра 150 мм

2. образцы-кубы с размером ребра 7,07 мм

3. образцы-цилиндры высотой и диаметром 71,4 мм

4. образцы-цилиндры выстой и диаметром 150 мм

91. Предел прочности при сжатии асфальтобетона нормируют при температуре:

1. 0…20°С

2. 0…25°С

3. 0…75°С

4. 0…43°С

92. Холодными называют асфальтобетонные смеси, приготовленные с использованием жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее:

1. плюс 5 °С

2. 0 °С

3. плюс 25 °С

4 минус 5 °С

93. Горячими называют асфальтобетонные смеси, приготовленные с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее:

1. 120 °С

2. 160 °С

3. 100 °С

4.  174,5 °С

94. Одной из важных технических характеристик при оценке качества вязкого нефтяного дорожного битума является:

1. прочность

2. водонепроницаемость

3. растяжимость

4 истираемость

95. Искусственный камневидный материал, получаемый в результате уплотнения рационально подобранной смеси рыхлых минеральных материалов с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, называют:

1. полимербетоном

2. асфальтобетоном

3. битумной пастой

4. бетонополимером

96. Установите соответствие между технической характеристикой вязкого нефтяного дорожного битума и прибором для ее определения (1в, 2б, 3д, 4а)

| 1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм | а. Прибор Фрааса |
| --- | --- |
| 2. Растяжимость, см | б. Дуктилометр |
| 3. Температура размягчения, °С | в. Пенетрометр |
| 4. Температура хрупкости, °С | д. Кольцо и Шар |

97. Установите соответствие между конструктивным слоем дорожной одежды и видом предназначенного для него дорожно-строительного материала (1б, 2в, 3а, 4г)

| 1. Верхний слой двухслойного дорожного покрытия |  | а. высокопористый горячий асфальтобетон |
| --- | --- | --- |
| 2. Нижний слой двухслойного дорожного покрытия |  | б. плотный мелкозернистый асфальтобетон(горячий или холодный) или полимерасфальтобетон |
| 3. Основание под покрытие |  | в. пористый крупнозернистый горячий асфальтобетон |
| 4. Подстилающий слой |  | г.уплотнённый грунт земляного полотна |

98. Установите соответствие между видом асфальтобетона и величиной его остаточной пористости, % (1б, 2г, 3а, 4в)

| 1. Высокоплотный 2. Плотный 3. Пористый 4. Высокопористый | а. св. 5,0 до 10,0 % б. св. 1,0 до 2,5 % в. св. 10,0 % г. св. 2,5 до 5,0 % |
| --- | --- |

99. Установите соответствие между типом плотной горячей асфальтобетонной смеси и содержанием в ней щебня, % (1д, 2а, 3в, 4б)

| 1. Тип А | а. 40-50 % |
| --- | --- |
| 2. Тип Б | б. 0 % |
| 3. Тип В | в. 30-40 % |
| 4. Тип Г | д. 50-60 % |

| Эталоны ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ответ | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ответ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ответ | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ответ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
|  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  |
| ответ | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1в 2б 3д 4а | 1б 2в 3а 4г | 1б 2г 3а 4в | 1д 2а 3в 4б |  |

ы к экзаменационным билетам

1. Общие сведения о природных каменных материалах. Разновидности природных каменных материалов. Классификация горных пород. Добыча и переработка горных пород. Свойства природных каменных материалов и требования к ним

2. Искусственные каменные материалы.  Материалы, получаемые дроблением и обжигом. Дисперсные материалы

3. Воздушные вяжущие материалы. Цементы. Портландцемент, сырье для получения, химический состав. Гидравлические вяжущие вещества

4. Производство портландцемента. Твердение портландцемента Коррозия цементного камня. Свойства портландцемента Добавки в портландцемент

5. Специальные портландцементы. Портландцементы для дорожных и аэродромных оснований и покрытий.  Методы испытаний цемента по ГОСТ 310.3

6. Методы испытаний цемента. Определение истинной плотности, насыпной плотности, тонкости помола цемента по ГОСТ 310.2.  Определение равномерности изменения объема цемента. Определение марки и вида цемента.

7. Цементобетон и его разновидности. Классификация бетонов. Назначение компонентов бетона. Структура бетона. Тяжелый (обычный) бетон.  Показатели качества бетона. Коррозия бетона

8. Проектирование бетона. Требования к исходным материалам для бетона. Метод проектирования состава бетона Расчет состава бетона методом абсолютных объемов

9. Дорожный бетон. Классификация, требования к исходным материалам. Свойства дорожных бетонов и требования к ним

10. Общие сведения и классификация органических вяжущих материалов. Свойства органических вяжущих веществ. Битумы нефтяные дорожные. Битумы нефтяные, дорожные, вязкие: получение, применение.

11. Типы структур, состав, свойства и марки нефтяных дорожных, вязких битумов. Битумы нефтяные дорожные жидкие. Эмульсии. Виды водных эмульсий. Битумные эмульсии

12. Определение глубины проникания иглы в битум по ГОСТ 11501 Определение растяжимости битума по ГОСТ 11505 и эластичности по ОСТ 218.010.98

13. Определение температуры размягчения битума по ГОСТ 11506 и температуры хрупкости по ГОСТ 11507.  Приготовление разжиженного битума и определение вязкости жидкого битума по ГОСТ 11503

14. Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Определение истинной и средней плотности, пористости минерального порошка по ГОСТ Р 52129-2003. Определение зернового состава сухим и мокрым способом по ГОСТ Р 52129-2003

15. Асфальтобетон. Определения. Классификация асфальтобетонных смесей. Асфальтобетон. Требования к материалам для приготовления асфальтобетонных смесей.

16. Физическое взаимодействие битума с минеральными материалами. Структура асфальтобетона. Структура асфальтобетона. Теоретические положения технологии асфальтобетона

17. Специальные асфальтобетоны. Повторное применение асфальтобетона. Регенерация асфальтобетонных покрытий.

18. Проектирование асфальтобетонных смесей.  Технические требования к асфальтобетонным смесям

19. Определение состава минеральной части асфальтобетона и оптимального содержания битума в асфальтобетоне.   Приготовление смесей и отбор проб. Изготовление образцов (ГОСТ 12801)

20. Методы и способы испытаний асфальтобетона по ГОСТ 12801. Определение истинной и средней плотности. Определение пористости, водонасыщения и набухания асфальтобетона по ГОСТ 12801

21. Определение предела прочности при сжатии, растяжении и деформации. Определение характеристик сдвигоустойчивости по ГОСТ12801. Определение водостойкости и морозостойкости по ГОСТ 12801

22. Определение состава смеси методами экстрагирования, выжигания и отмывки. Определение сцепления, вяжущего с минеральной частью смеси, слеживаемости, коэффициента уплотнения смесей, однородности смеси и качества сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня.

23. Грунты и материалы укрепленные неорганическим вяжущим. Неорганические вяжущие материалы для укрепления грунтов.  Компоненты вяжущих, активные и поверхностно-активные вещества

24. Грунты и материалы укрепленные органическими вяжущими. Вяжущие материалы, активные и поверхностно-активные вещества

25. Подбор составов смесей и испытание образцов из грунтов, укрепленных органическими вяжущими материалами. При приготовлении смесей с органическими вяжущими с добавками активных веществ

26. Укрепление грунтов смолами. Подбор составов смесей при укреплении грунтов повышенной влажности. Методы контроля за качеством производства работ по укреплению грунтов вяжущими материалами

27. Органоминеральные смеси и грунты, обработанные органическими вяжущими материалами. Требования к материалам, грунтам, вяжущим материалам и добавкам.

28. Органоминеральные смеси и грунты, обработанные органическими вяжущими материалами Правила приемки, методы подбора состава и контроля Транспортирование и хранение

29. Охрана окружающей среды при укреплении грунтов. Пути повышения эффективности приготовления и улучшения качества смесей из грунтов, укрепленных органическими вяжущими материалами.Местные дорожно-строительные и другие строительные  материалы

30. Определение истинной и средней плотности, пористости и водопоглощения исходной горной породы и зерен. Определение зернового состава и модуля крупности песка по ГОСТ 8735

2.2 Оценочные материалы по МДК 01.01 Дорожно-строительные материалы

Текущий контроль

Выполнение практических работ (оформление отчета, защита)

Практическая работа № 1. Горнотехнические понятия и терминология: элементы карьера; элементы уступа.

Практическая работа № 2. Определение параметров уступа (высоты и ширины) в зависимости от выбранного механизма

Практическая работа № 3. Определение запасов полезного ископаемого и геологического коэффициента вскрыши по данным геологических разрезов

Практическая работа №4. Обоснование технологических схем выемочно-погрузочных работ одноковшовыми экскаваторами

Практическая работа № 4. Расчет массы зарядов взрывчатого вещества.

Практическая работа № 5. Схемы размещения зарядов.

Практическая работа № 6. Определение радиусов опасных зон при ведении взрывных работ.

Практическая работа № 7.  По заданной годовой потребности в битуме определить емкость и размеры битумохранилища.

Практическая работа № 8.  Определить площадь склада минеральных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси на заданный участок строящейся дороги.

Здания для рубежного контроля

При проведении рубежной контрольной работы охват обучающихся должен быть не менее 95%. Студенты, по каким-либо причинам не выполнившие контрольную работу, обязаны выполнить ее в ближайшее время (по аналогичным заданиям).

Критерии оценки выполнения контрольной работы

| Вид задания | Уровень | Критерии | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение тестовых заданий | Высокий | Свыше85 - до100% | 5(отлично) |
|  | Достаточный | Свыше 70 - до 85: | 4(хорошо) |
|  | Средний | Свыше 50 - до 70% | 3(удовлет) |
|  | Начальный | Свыше 10 - до 50% | 2(неудовл) |
|  | Недостаточный | До 10% | 0 |

Вариант 1

Задание 1. Выполнить тестовые задания.

1. Какие работы производят в период освоения месторождения?

- Проведение вскрывающих выработок.

- Добычные работы.

- Подготовку поверхности.

- Вскрышные работы.

2.Карьерным полем называют?

- Месторождение или его часть, разрабатываемую одним карьером.

- Земельный отвод горного предприятия.

- Границы залежи полезного ископаемого.

- Совокупность поверхностных коммуникаций

3.Что является одним из главных параметров карьера?

- Количество разрабатываемых уступов.

- Длина фронта работ.

- Конечная глубина карьера.

- Режим горных работ.

4.Абсолютные высотные отметки горизонтов отсчитываются от?

- Почвы пласта П.И.

- Среднего уровня поверхности.

- Уровня Балтийского моря.

- Отметок дна карьера.

5.Что оказывает влияние на интенсивность отработки месторождения и качество добываемого полезного ископаемого?

- Способ транспортирования горной массы.

- Способ подготовки пород к выемке.

- Ширина транспортных коммуникаций.

- Способ установки выемочной техники на горизонте.

6.При какой системе разработки вскрытые запасы полезного ископаемого почти не ограничиваются организацией работ?

- Транспортная.

- Бестранспортная.

- Независимая.

- Комбинированная.

7.Система вскрытия это?

- Совокупность всех вскрывающих выработок.

- Порядок и последовательность развития схем вскрытия.

- Определенное расположение разрезных и капитальных траншей.

- Совокупность трасс траншей.

8.При каком способе вскрытия рабочего горизонта обеспечивается сквозное движение транспорта?

- Отдельной капитальной траншеей.

- Временной траншеей.

- Фланговой капитальной траншеей.

- Парной фланговой траншеей.

9. Бермой называется…

- площадка небольшой ширины, оставляемая на нерабочем борту карьера для повышения его устойчивости и задержания осыпающихся кусков породы.

- площадка уступа, на которой располагается выемочное и транспортное оборудование, предназначенное для разработки горной породы на данном уступе.

- торцевая часть заходки е, служащая непосредственным объектом разработки и перемещающаяся в результате ведения горных работ.

- пиния пересечения откоса уступа с его верхней или  нижней площадками.

10. Откосом уступа называется …

- наклон уступа к горизонтальной плоскости.

- наклонная поверхность, ограничивающая уступ со стороны выработанного пространства между верхней и нижней площадками уступа по его простиранию.

- линии пересечения уступа с его верхней и нижней площадками.

- торцевая часть заходки

11. Траншеей называется…

- открытая горная выработка, имеющая в поперечном сечении трапециевидную форму.

- открытая горная выработка, имеющая в поперечном сечении треугольную форму.

- наклонная траншея, служащая для создания транспортной связи (вскрытия) земной поверхности с рабочими горизонтами карьера.

- горизонтальная траншея, предназначенная для создания первоначального фронта работ.

12. Фронтом работ уступа называется…

- Часть уступа, разрабатываемая при неизмененном положении забойного транспортного пути.

- Часть уступа по его высоте, обрабатываемая самостоятельными средствами выемки, но обслуживаемая транспортом, общим для всего уступа.

- Часть уступа по его длине, подготовленная для ведения горных работ.

- Часть толщи горных пород в карьере, имеющая рабочую поверхность в форме ступени и разрабатываемая самостоятельными средствами выемки, погрузки и транспорта.

13. Если при взрыве заряда ВВ в массиве породы действие его ничем не проявится на открытой поверхности и локализируется внутри массива, то такой заряд, называется…

- сосредоточенным

- сплошным

- камуфлетным

- накладным

14. Сосредоточенным называется

- заряд, размещаемый на поверхности взрываемого объекта,

- заряд, размещаемый в шпурах, скважинах или камерах,

- заряд, имеющий форму куба, шара или цилиндра, длина которого не превышает четырех его диаметров, или параллелепипеда с тем же его соотношением размеров.

- заряд, отдельные части которого разделены промежутками воздуха, воды, породы, дерева и т.п

15. Шпуром называется ...

- искусственное цилиндрическое углубление в горной породе диаметром не более 75 мм и глубиной до 5 м

- искусственное цилиндрическое углубление диаметром более 75 мм при глубине до 5 м и любого диаметра при глубине более 5 м.

- камеры, предназначенные для размещения зарядов ВВ на карьерах и гидротехнических объектах, имеют непосредственный выход на поверхность;

- все ответы неправильные

16. Какова должна быть ширина уступа при добыче П.И. экскаватором «прямая лопата»? см. рис.

1. 33,4 м

2. 37 м

3. 36,6 м

4. 30,6 м

17. Запасы, которые могут быть отработанны независимо от подвигания смежного уступа называются?

- Готовыми к выемке.

- Подготовленными к выемке.

- Вскрытыми.

- Зачищенными от остатков покрывающих пород.

18. Кольцевые системы разработки характеризуются?

- Направлением перемещения вскрышных пород.

- Направлением перемещения фронта работ карьера.

- Направлением движения транспорта.

- Направлением перемещения добычи.

19. Схема вскрытия это?

- Совокупность трасс траншей.

- Совокупность всех капитальных траншей.

- Совокупность всех вскрывающих выработок.

- Совокупность всех разрезных траншей.

20.С какой целью проводят разрезные траншеи?

- Для создания транспортного доступа к П.И.

- Создать первоначальный фронт работ на уступе.

- Для проветривания горных выработок.

- Для размещения водоотводящих установок.

Вариант 2

1.Элементарный грузопоток характеризуется?

- Одинаковым типом транспортных средств.

- Грузоподъемностью транспортных средств.

- Плотностью транспортных средств в потоке.

- Потоком грузов определенного качества, направления и объема.

2. Какие работы не производят в период освоения месторождения?

- Работы по отводу рек, ручьев.

- Вырубка леса и корчевка пней.

- Добычные работы.

- Сооружение первичных подъездных путей.

3.Какой из элементов не относится к параметрам уступа?

- Высота уступа.

- Угол откоса уступа.

- Ширина заходки.

- Ширина рабочей площадки.

4.Конечными контурами карьера называют?

- Борта карьера.

- Линии соединения дна карьера с его поверхностью.

- Контуры карьера на момент окончания горных работ.

- Рабочий и нерабочий борта карьера.

5. Что составляет фронт работ карьера?

- Количество выемочной техники.

- Способ отвалообразования.

- Суммарная протяженность рабочих фронтов уступов.

- Схема вскрытия карьера.

6. Зона в которой выполняются основные технологические процессы называется?

- Рабочая.

- Технологическая.

- Выемочно-погрузочная.

- Подготовительная.

7.Чему равна высота рабочей зоны карьера?

- Высоте вскрышного уступа.

- Глубине карьера.

- Сумме высот разрабатываемых уступов.

- Высоте добычного уступа.

8.Что из перечисленного не имеет решающего значения при выборе схем и системы вскрытия?

- Рельеф поверхности.

- Размеры карьера в плане и по глубине.

- Система разработки и ее параметры.

- Способ примыкания карьерных коммуникаций к дорогам общественного назначения.

9. Рабочей площадкой уступа называется…

- площадка небольшой ширины, оставляемая на нерабочем борту карьера для повышения его устойчивости и задержания осыпающихся кусков породы.

- площадка, на которой располагается выемочное и транспортное оборудование, предназначенное для разработки горной породы.

- торцевая часть заходки , служащая непосредственным объектом разработки и перемещающаяся в результате ведения горных работ.

- площадка между верхней и нижней бровками

10.  Заходкой называется…

- часть уступа, разрабатываемая при неизмененном положении забойного транспортного пути.

- часть уступа по его высоте, обрабатываемая самостоятельными средствами выемки, но обслуживаемая транспортом, общим для всего уступа.

- часть уступа по его длине, подготовленная для ведения горных работ,.

- часть толщи горных пород в карьере, имеющая рабочую поверх ность в форме ступени и разрабатываемая самостоятельными средствами выемки, погрузки и транспорта.

11.  Капитальной траншеей называется…

- открытая горная выработка, имеющая в поперечном сечении трапециевидную форму

- открытая горная выработка, имеющая в поперечном сечении треугольную форму.

- наклонная траншея, служащая для создания транспортной связи (вскрытия) земной поверхности с рабочими горизонтами карьера.

- горизонтальная траншея, предназначенная для создания первоначального фронта работ.

12. Бровкой называется …

- площадка небольшой ширины, оставляемая на нерабочем борту карьера для повышения его устойчивости и задержания осыпающихся кусков породы.

- площадка уступа, на которой располагается выемочное и транспортное оборудование, предназначенное для разработки горной породы на данном уступе.

- торцевая часть заходки, служащая непосредственным объектом разработки и перемещающаяся в результате ведения горных работ.

- линия пересечения откоса уступа с его верхней или  нижней площадками.

13. К механическому способу бурения относится

- ультразвуковое.

- взрывное,

- вращательно-ударное бурение,

- термическое (огневое) бурение

14. Физико-механическими способом бурения является

- термическое (огневое) бурение,

- вращательное бурение,

- ударное бурение

- вращательно-ударное бурение

15. Скважиной называется...

- искусственное цилиндрическое углубление в горной породе диаметром не более 75 мм и глубиной до 5 м

- искусственное цилиндрическое углубление диаметром более 75 мм при глубине до 5 м и любого диаметра при глубине более 5 м.

- камеры, предназначенные для размещения зарядов ВВ на карьерах и гидротехнических объектах, имеют непосредственный выход на поверхность;

- все ответы неправильные

16. Какова должна быть ширина уступа при добыче П.И. экскаватором «прямая лопата»? см. рис.

- 33,4 м

- 37 м

- 36,6 м

- 30,6 м

17. Фронтом работ уступа называется…

- Часть уступа, разрабатываемая при неизмененном положении забойного транспортного пути.

- Часть уступа по его высоте, обрабатываемая самостоятельными средствами выемки, но обслуживаемая транспортом, общим для всего уступа.

- Часть уступа по его длине, подготовленная для ведения горных работ.

- Часть толщи горных пород в карьере, имеющая рабочую поверхность в форме ступени и разрабатываемая самостоятельными средствами выемки, погрузки и транспорта.

18. Если при взрыве заряда ВВ в массиве породы действие его ничем не проявится на открытой поверхности и локализируется внутри массива, то такой заряд, называется…

- сосредоточенным

- сплошным

- камуфлетным

- накладным

19. Сосредоточенным называется

- заряд, размещаемый на поверхности взрываемого объекта,

- заряд, размещаемый в шпурах, скважинах или камерах,

- заряд, имеющий форму куба, шара или цилиндра, длина которого не превышает четырех его диаметров, или параллелепипеда с тем же его соотношением размеров.

- заряд, отдельные части которого разделены промежутками воздуха, воды, породы, дерева и т.п

20. Шпуром называется ...

- искусственное цилиндрическое углубление в горной породе диаметром не более 75 мм и глубиной до 5 м

- искусственное цилиндрическое углубление диаметром более 75 мм при глубине до 5 м и любого диаметра при глубине более 5 м.

- камеры, предназначенные для размещения зарядов ВВ на карьерах и гидротехнических объектах, имеют непосредственный выход на поверхность;

- все ответы неправильные

| Эталоны ответов (рубежный контроль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |

Вариант 1

Вопрос 1. В одностадийной схеме дробления применяется в основном

- конусная дробилка;

- щековая дробилка;

- валковая дробилка

- молотковая дробилка

Вопрос 2. К  дробилкам ударного действия относятся

- молотковые и роторные дробилки

- конусные и щековые дробилки;

- валковые и роторные дробилка;

- молотковые и щековые дробилки;

Вопрос 3. Для помола каменных материалов и получения из них минерального порошка используют

- молотковые мельницы;

- роторные мельницы;

- шаровые (стержневые) мельницы;

- валковые мельницы.

Вопрос 4. Какие дробилки позволяют получить щебень, форма зерен которого наиболее близка к кубовидной.

- специальные конусные дробилки;

- дробилки ударного действия;

- специальные щековые дробилки;

- специальные валковые дробилки

Вопрос 5. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по компоновке технологического оборудования в вертикальной плоскости

- башенные и партерные

- башенные

- партерные

- все ответы правильные

Вопрос 6. При применении ПАВ для приготовления горячих смесей допускается влажность минеральных материалов не более

- 3%

- 7%

- 1%

- 5%

Вопрос 7. Для контроля отбирают пробы из каждой фракции не реже одного раза в

- 7 дней и при поступлении новых партий щебня.

- 5 дней и при поступлении новых партий щебня.

- 3 дней и при поступлении новых партий щебня.

- 10 дней и при поступлении новых партий щебня.

Вопрос 8. Одна из характерных особенностей холодной асфальтобетонной смеси— способность оставаться в рыхлом состоянии в течении длительного срока после приготовления

- до 6-7 месяцев

- до 8-8 месяцев

- до 11-12 месяцев

- до 5-6 месяцев

Вопрос 9. Цементобетоном называют строительный материал, получаемый в результате смешивания, укладки, уплотнения и последующего затвердевания смеси …

- из щебня, песка, цемента, воды и необходимых добавок.

- из щебня, песка, битума, воды и необходимых добавок

- из щебня, песка, цемента, воды,

- из щебня, цемента, битума и необходимых добавок

Вопрос 10. Наиболее распространенный способ ускорения твердения бетона —

- тепловая обработка,

- влажная обработка,

- добавление специальных добавок,

- тепловлажностная обработка.

Вопрос 11.  При изготовлении железобетонных изделий конвейерным способом.

- Изделия изготовляют в неподвижных формах или на оборудованных для этого рабочих местах

- Изделия изготовляют установки-агрегаты

- Форма и изделие перемещаются от одного рабочего места к другому, на которых выполняются закрепленные технологические операции.

- Нет правильного ответа

Вопрос 12. Дробление материала происходит молотками (билами) закрепленными на

- массивном роторе

- роторной дробилке

- валковой дробилке

- щековой дробилке

Вопрос 13. В двухстадийной схеме дробления применяется в основном

- конусная и валковая дробилки;

- щековая и валковая дробилки;

- конусная и щековая дробилка.

- все ответы неправильные

Вопрос 14. Теплообменные устройства  для нагрева битума

- паровой нагрев, жидкостной нагрев, электрический обогрев

- жидкостной нагрев, паровой нагрев

- жидкостной нагрев, электрический обогрев

- все ответы правильные

Вопрос 15. Наибольший эффект получается при введении ПАВ в…

- битумоплавильную установку,

- дозатор минеральных материалов

- накопительный бункер

- смеситель

Вопрос 16. Компоненты асфальтобетонной смеси дозируются по массе; исключение допускается для

- битума и добавок ПАВ,

- щебня,

- песка,

- всех компонентов

Вопрос 17. Контроль температурного режима приготовления битума и асфальтобетонных смесей производится систематически через каждые…

- 3-4 ч,

- 2-3 ч,

- 1-2 ч,

- 0,5-1,5ч.

Вопрос 18. Технология приготовления асфальтобетонных смесей с добавлением старого асфальтобетона, называется…

- восстановительной,

- регенерацией

- экономичной

- такой технологии нет.

Вопрос 19. Действие ускорителей твердения бетона эффективно только

- в конце периода твердения бетона,

- в.начальный период твердения бетона,

- в течении всего периода твердения бетона,

- в середине периода твердения бетона.

Вопрос 20. Продолжительность технологического цикла зависит главным образом от длительности выдерживания изделий на стенде для приобретения ими необходимой прочности и обычно составляет

- 3 суток,

- 12 часов,

- 1—2 суток,

- 2-3 суток.

Вариант 2

Вопрос 1. Для измельчения мягких пород, а также для вторичного дробления каменных материалов средней и большой твердости применяются

- конусная дробилка;

- щековая дробилка;

- валковая дробилка;

- молотковая дробилка.

Вопрос 2. В каком порядке устанавливают дробилки при  переработке особо прочных чистых пород ?

- конусная, валковая, щековая дробилка;

- щековая, конусная, валковая дробилка;

- валковая, щековая, конусная дробилка.

- все ответы правильные

Вопрос 3. Дробление материала происходит между валками, заключенными в специальный корпус

- роторная дробилка

- конусная дробилка

- валковая дробилка

- все ответы неправильные

Вопрос 4. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по принципу работы технологического оборудования

- непрерывного действия

- циклического и непрерывного действия

- циклического действия

- все ответы неправильные

Вопрос 5. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по мобильности

- передвижные

- стационарные

- стационарные, передвижные

- все ответы неправильные

Вопрос 6. При применении ПАВ для приготовления холодных смесей допускается влажность минеральных материалов не более …

- 3%

- 7%

- 1%

- 5%

Вопрос 7. При контроле качества песка определяют зерновой состав, модуль крупности, который должен быть не менее

- 3-4,5

- 1,5-2

- 2-2,5

- 2,5-3.

Вопрос 8. Обязательная добавка в литой асфальт

- старого асфальтобетона,

- битумной эмульсии,

- природного асфальта,

- всех перечисленных компонентов.

Вопрос 9. Для разгрузки бестарного цемента на складе используют…

- винтовые конвейеры,

- экскаваторы,

- пневморазгрузчики,

- нет правильного ответа.

Вопрос 10. Влажностный режим твердения бетона в слоях дорожной одежды автомобильных дорог обеспечивают устройством на их поверхности

- пленкозащитных слоев,

- пленкозащитных слоев из жидких битумов, битумных эмульсий и других материалов,

- пленкозащитных слоев из битумных эмульсий,

- пленкозащитных слоев из жидких битумов.

Вопрос 11. При изготовлении железобетонных изделий стендовым способом.

- Весь технологический процесс разделен на элементарные процессы, которые одновременно выполняют на отдельных рабочих местах.

- В процессе формования и до приобретения бетоном необходимой прочности изделия остаются на месте.

- Изделия изготовляют установки-агрегаты

- Нет правильного ответа

Вопрос 12. Для помола каменных материалов и получения из них минерального порошка используют

- молотковые мельницы;

- роторные мельницы;

- шаровые (стержневые) мельницы;

- валковые мельницы.

Вопрос 13. Дробление материала происходит молотками (билами) закрепленными на

- массивном роторе

- роторной дробилке

- валковой дробилке

- щековой дробилке

Вопрос 14. В двухстадийной схеме дробления применяется в основном

- конусная и валковая дробилки;

- щековая и валковая дробилки;

- конусная и щековая дробилка.

- все ответы неправильные

Вопрос 15. Теплообменные устройства  для нагрева битума

- паровой нагрев, жидкостной нагрев, электрический обогрев

- жидкостной нагрев, паровой нагрев

- жидкостной нагрев, электрический обогрев

- все ответы правильные

Вопрос 16. Наибольший эффект получается при введении ПАВ в…

- битумоплавильную установку,

- дозатор минеральных материалов

- накопительный бункер

- смеситель

Вопрос 17. Компоненты асфальтобетонной смеси дозируются по массе; исключение допускается для

- битума и добавок ПАВ,

- щебня,

- песка,

- всех компонентов

Вопрос 18. Контроль температурного режима приготовления битума и асфальтобетонных смесей производится систематически через каждые…

- 3-4 ч,

- 2-3 ч,

- 1-2 ч,

- 0,5-1,5ч.

Вопрос 19. Технология приготовления асфальтобетонных смесей с добавлением старого асфальтобетона, называется…

- восстановительной,

- регенерацией

- экономичной

- такой технологии нет.

Вопрос 20. Действие ускорителей твердения бетона эффективно только

- в конце периода твердения бетона,

- в.начальный период твердения бетона,

- в течении всего периода твердения бетона,

- в середине периода твердения бетона.

| Эталоны ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ответ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| № вопроса | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 19 | 20 |  |  |
| ответ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |
| 2 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ответ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| № вопроса | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 19 | 20 |  |  |
| ответ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |

Итоговый контроль

При проведении итогового (компьютерного) тестирования охват обучающихся должен быть не менее 95%. Студенты, по каким-либо причинам не прошедшие итоговое тестирование, обязаны выполнить его в ближайшее время.

Критерии оценки выполнения контрольной работы

| Вид задания | Уровень | Критерии | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение тестовых заданий | Высокий | Свыше85 - до100% | 5(отлично) |
|  | Достаточный | Свыше 70 - до 85: | 4(хорошо) |
|  | Средний | Свыше 50 - до 70% | 3(удовлет) |
|  | Начальный | Свыше 10 - до 50% | 2(неудовл) |
|  | Недостаточный | До 10% | 0 |

Вариант 1

Вопрос 1. В одностадийной схеме дробления применяется в основном

- конусная дробилка;

- щековая дробилка;

- валковая дробилка

- молотковая дробилка

Вопрос 2. К дробилкам ударного действия относятся

- молотковые и роторные дробилки

- конусные и щековые дробилки;

- валковые и роторные дробилка;

- молотковые и щековые дробилки;

Вопрос 3. Для помола каменных материалов и получения из них минерального порошка используют

- молотковые мельницы;

- роторные мельницы;

- шаровые (стержневые) мельницы;

- валковые мельницы.

Вопрос 4. Какие дробилки позволяют получить щебень, форма зерен которого наиболее близка к кубовидной.

- специальные конусные дробилки;

- дробилки ударного действия;

- специальные щековые дробилки;

- специальные валковые дробилки

Вопрос 5. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по компоновке технологического оборудования в вертикальной плоскости

- башенные и партерные

- башенные

- партерные

- все ответы правильные

Вопрос 6. При применении ПАВ для приготовления горячих смесей допускается влажность минеральных материалов не более

- 3%

- 7%

- 1%

- 5%

Вопрос 7. Для контроля отбирают пробы из каждой фракции не реже одного раза в

- 7 дней и при поступлении новых партий щебня.

- 5 дней и при поступлении новых партий щебня.

- 3 дней и при поступлении новых партий щебня.

- 10 дней и при поступлении новых партий щебня.

Вопрос 8. Одна из характерных особенностей холодной асфальтобетонной смеси— способность оставаться в рыхлом состоянии в течении длительного срока после приготовления

- до 6-7 месяцев

- до 8-8 месяцев

- до 11-12 месяцев

- до 5-6 месяцев

Вопрос 9. Цементобетоном называют строительный материал, получаемый в результате смешивания, укладки, уплотнения и последующего затвердевания смеси …

- из щебня, песка, цемента, воды и необходимых добавок.

- из щебня, песка, битума, воды и необходимых добавок

- из щебня, песка, цемента, воды,

- из щебня, цемента, битума и необходимых добавок

Вопрос 10. Наиболее распространенный способ ускорения твердения бетона —

- тепловая обработка,

- влажная обработка,

- добавление специальных добавок,

- тепловлажностная обработка.

Вопрос 11.  При изготовлении железобетонных изделий конвейерным способом.

- Изделия изготовляют в неподвижных формах или на оборудованных для этого рабочих местах

- Изделия изготовляют установки-агрегаты

- Форма и изделие перемещаются от одного рабочего места к другому, на которых выполняются закрепленные технологические операции.

- Нет правильного ответа

Вопрос 12. Дробление материала происходит молотками (билами) закрепленными на

- массивном роторе

- роторной дробилке

- валковой дробилке

- щековой дробилке

Вопрос 13. В двухстадийной схеме дробления применяется в основном

- конусная и валковая дробилки;

- щековая и валковая дробилки;

- конусная и щековая дробилка.

- все ответы неправильные

Вопрос 14. Теплообменные устройства для нагрева битума

- паровой нагрев, жидкостной нагрев, электрический обогрев

- жидкостной нагрев, паровой нагрев

- жидкостной нагрев, электрический обогрев

- все ответы правильные

Вопрос 15. Наибольший эффект получается при введении ПАВ в…

- битумоплавильную установку,

- дозатор минеральных материалов

- накопительный бункер

- смеситель

Вопрос 16. Компоненты асфальтобетонной смеси дозируются по массе; исключение допускается для

- битума и добавок ПАВ,

- щебня,

- песка,

- всех компонентов

Вопрос 17. Контроль температурного режима приготовления битума и асфальтобетонных смесей производится систематически через каждые…

- 3-4 ч,

- 2-3 ч,

- 1-2 ч,

- 0,5-1,5ч.

Вопрос 18. Технология приготовления асфальтобетонных смесей с добавлением старого асфальтобетона, называется…

- восстановительной,

- регенерацией

- экономичной

- такой технологии нет.

Вопрос 19. Действие ускорителей твердения бетона эффективно только

- в конце периода твердения бетона,

- в.начальный период твердения бетона,

- в течении всего периода твердения бетона,

- в середине периода твердения бетона.

Вопрос 20. Продолжительность технологического цикла зависит главным образом от длительности выдерживания изделий на стенде для приобретения ими необходимой прочности и обычно составляет

- 3 суток,

- 12 часов,

- 1—2 суток,

- 2-3 суток.

Вариант 2

Вопрос 1. Для измельчения мягких пород, а также для вторичного дробления каменных материалов средней и большой твердости применяются

- конусная дробилка;

- щековая дробилка;

- валковая дробилка;

- молотковая дробилка.

Вопрос 2. В каком порядке устанавливают дробилки при  переработке особо прочных чистых пород ?

- конусная, валковая, щековая дробилка;

- щековая, конусная, валковая дробилка;

- валковая, щековая, конусная дробилка.

- все ответы правильные

Вопрос 3. Дробление материала происходит между валками, заключенными в специальный корпус

- роторная дробилка

- конусная дробилка

- валковая дробилка

- все ответы неправильные

Вопрос 4. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по принципу работы технологического оборудования

- непрерывного действия

- циклического и непрерывного действия

- циклического действия

- все ответы неправильные

Вопрос 5. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по мобильности

- передвижные

- стационарные

- стационарные, передвижные

- все ответы неправильные

Вопрос 6. При применении ПАВ для приготовления холодных смесей допускается влажность минеральных материалов не более …

- 3%

- 7%

- 1%

- 5%

Вопрос 7. При контроле качества песка определяют зерновой состав, модуль крупности, который должен быть не менее

- 3-4,5

- 1,5-2

- 2-2,5

- 2,5-3.

Вопрос 8. Обязательная добавка в литой асфальт

- старого асфальтобетона,

- битумной эмульсии,

- природного асфальта,

- всех перечисленных компонентов.

Вопрос 9. Для разгрузки бестарного цемента на складе используют…

- винтовые конвейеры,

- экскаваторы,

- пневморазгрузчики,

- нет правильного ответа.

Вопрос 10. Влажностный режим твердения бетона в слоях дорожной одежды автомобильных дорог обеспечивают устройством на их поверхности

- пленкозащитных слоев,

- пленкозащитных слоев из жидких битумов, битумных эмульсий и других материалов,

- пленкозащитных слоев из битумных эмульсий,

- пленкозащитных слоев из жидких битумов.

Вопрос 11. При изготовлении железобетонных изделий стендовым способом.

- Весь технологический процесс разделен на элементарные процессы, которые одновременно выполняют на отдельных рабочих местах.

- В процессе формования и до приобретения бетоном необходимой прочности изделия остаются на месте.

- Изделия изготовляют установки-агрегаты

- Нет правильного ответа

Вопрос 12. Для помола каменных материалов и получения из них минерального порошка используют

- молотковые мельницы;

- роторные мельницы;

- шаровые (стержневые) мельницы;

- валковые мельницы.

Вопрос 13. Дробление материала происходит молотками (билами) закрепленными на

- массивном роторе

- роторной дробилке

- валковой дробилке

- щековой дробилке

Вопрос 14. В двухстадийной схеме дробления применяется в основном

- конусная и валковая дробилки;

- щековая и валковая дробилки;

- конусная и щековая дробилка.

- все ответы неправильные

Вопрос 15. Теплообменные устройства  для нагрева битума

- паровой нагрев, жидкостной нагрев, электрический обогрев

- жидкостной нагрев, паровой нагрев

- жидкостной нагрев, электрический обогрев

- все ответы правильные

Вопрос 16. Наибольший эффект получается при введении ПАВ в…

- битумоплавильную установку,

- дозатор минеральных материалов

- накопительный бункер

- смеситель

Вопрос 17. Компоненты асфальтобетонной смеси дозируются по массе; исключение допускается для

- битума и добавок ПАВ,

- щебня,

- песка,

- всех компонентов

Вопрос 18. Контроль температурного режима приготовления битума и асфальтобетонных смесей производится систематически через каждые…

- 3-4 ч,

- 2-3 ч,

- 1-2 ч,

- 0,5-1,5ч.

Вопрос 19. Технология приготовления асфальтобетонных смесей с добавлением старого асфальтобетона, называется…

- восстановительной,

- регенерацией

- экономичной

- такой технологии нет.

Вопрос 20. Действие ускорителей твердения бетона эффективно только

- в конце периода твердения бетона,

- в.начальный период твердения бетона,

- в течении всего периода твердения бетона,

- в середине периода твердения бетона.

| Эталоны ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ответ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| № вопроса | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 19 | 20 |  |  |
| ответ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |
| 2 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ответ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| № вопроса | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 19 | 20 |  |  |
| ответ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |

.Оценочные материалы для итоговой аттестации

Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности (Экзамен   модульный)

Билет №1

Задание 1 Определить основные размеры битумохранилища емкостью 1500 т при толщине слоя битума 2 м и откосах котлована 1: 1,5. Классификация битумохранилищ, их устройство.

Задание 2 Составить технологическую схему приготовления горячей асфальтобетонной смеси. Классификация асфальтобетонных заводов и особенности их размещения. Генеральный план АБЗ.

Билет №2

Задание 1 Определить основные размеры битумохранилища емкостью 1200т при толщине слоя битума 3 м и откосах котлована 1 : 1,25. Основные узлы баз, их характеристика и назначение

Задание 2 Составить технологическую схему переработки (регенерации) старого асфальта на специализированной установке.

Билет №3

Задание 1. Определить основные размеры битумохранилища емкостью 1600 т при толщине слоя битума 4 м и откосах котлована 1: 1,2. Типы, назначение и классификация битумных и эмульсионных баз.

Задание 2 Составить технологическую схему приготовления асфальтной смеси с использованием старого асфальта.

Билет №4

Задание 1 Определить основные размеры битумохранилища емкостью 1500 т при толщине слоя битума 3 м и откосах котлована 1 : 1,25. Технологические процессы подготовки органических вяжущих материалов.

Задание 2 Составить технологическую схему и объяснить процесс приготовления литого асфальтобетона. Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА)

Билет № 5

Задание 1 Определить основные размеры битумохранилища емкостью 1600 т при толщине слоя битума 2 м и откосах котлована 1 : 1,2. Способы подогрева битума в битумохранилищах. Приготовление битумных эмульсий.

Задание 2 Составить технологическую схему приготовления холодной асфальтобетонной смеси. Охрана труда и техника безопасности на асфальтобетонных заводах.

Билет №6

Задание 1 Определить площадь склада и 15-ти суточный запас инертных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси на участок строящейся дороги.

Если: производительность асфальтосмесительной установки П=100 т/час; продолжительность рабочей смены Т=12 час;количество смен n=1;высота бурта Н=3 м; ширина бурта b=20 м.

Задание 2 Составить одностадийную схему переработки камня на щебень. Способы разрушения горных пород в дробилках.

Билет №8

Задание 1 Определить площадь склада и 20-ти суточный запас инертных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси на участок строящейся дороги. Если : производительность асфальтосмесительной установки П=90 т/час; продолжительность рабочей смены Т=8 час; количество смен n=3; высота бурта Н=4,8 м; ширина бурта b=30м.

Задание 2 Составить трёхстадийную схему переработки камня на щебень. Классификация грохотов, технология грохочения каменных материалов.

Билет №7

Задание 1 Определить радиус зоны разрушения при взрывании сосредоточенного сферического заряда тротила или аммонита №6ЖВ в мягких грунтах, если коэффициент пропорциональности (приведенный радиус) r1=6, r2=35, d3=50 мм.

Задание 2 Составить двухстадийную схему переработки камня на щебень. Сущность процесса сортировки. Виды сортировок (Классификационная сортировка)

Билет №9

Задание 1 Определить площадь склада и 30-ти суточный запас инертных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси на участок строящейся дороги. Если: производительность асфальтосмесительной установки П=90 т/час; продолжительность рабочей смены Т=8 час; количество смен n=3; высота бурта Н=4,8 м; ширина бурта b=30м.

Задание 2 Составить технологическую схему приготовления битума по бескотловому методу.

Билет №10

Задание 1 Определить площадь склада и 10-ти суточный запас инертных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси на участок строящейся дороги. Если: производительность асфальтосмесительной установки П=50 т/час; продолжительность рабочей смены Т=11 час; количество смен n=2; высота бурта Н=4,2 м; ширина бурта b=25м.

Задание 2 Составить технологическую схему получения битума из гудрона на окислительных установках бескомпрессорным способом. Нагрев битума до рабочей температуры.

Билет №11

Задание 1 Определить площадь и 25-ти суточный запас склада инертных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси на участок строящейся дороги. Если: производительность асфальтосмесительной установки П=60 т/час; продолжительность рабочей смены Т=12 час; количество смен n=1; высота бурта Н=3,6 м; ширина бурта b=18м.

Задание 2 Составить технологическую схему установки приготовления обратных битумных эмульсий. Контроль качества битумных эмульсий.

Билет №12

Задание 1 Рассчитать параметры уступа для экскаватора ЭКГ-12,5 при разработке скальных грунтов исходя из характеристик карьерных экскаваторов.  Достоинства и недостатки открытого способа добычи.

Задание 2 Составить схемы битумных и эмульсионных баз. Основные узлы баз, их характеристика и назначение. Охрана труда и техника безопасности на битумных базах.

Билет №13

Задание 1 Рассчитать параметры уступа для экскаватора ЭКГ-12,5 при разработке песчано-гравийных карьеров исходя из характеристик карьерных экскаваторов.  Элементы карьера.

Задание 2 Составить технологическую схему обезвоживания и нагрева битума. Назначение и классификация битумных и эмульсионных баз

Билет №14

Задание 1 Рассчитать параметры уступа для экскаватора ЭКГ-5А при разработке скальных грунтов исходя из характеристик карьерных экскаваторов. Ограждение карьера от поверхностных вод, осушение карьера от грунтовых вод.

Задание 2 Составить технологическую схему бетоносмесительной установки башенного типа для приготовления цементобетонной смеси. Особенности работы ЦБЗ зимой.

Билет №15

Задание 1 Определить радиус зоны разрушения при взрывании сосредоточенного сферического заряда тротила или аммонита № 6ЖВ в скальных породах, если коэффициент пропорциональности (приведенный радиус) ṙ1=2,2, ṙ2=35, d3=50 мм. Средства взрывания, способы взрывания и условия их применения. Достоинства и недостатки каждого способа взрывания.

Задание 2 Составить технологическую схему передвижной бетоносмесительной установки непрерывного действия для приготовления цементобетонной смеси. Классификация смесительных установок.

Билет №16

Задание 1 Определить радиус зоны разрушения при взрывании сосредоточенного сферического заряда тротила или аммонита №6ЖВ в скальных породах, если  коэффициент пропорциональности (приведенный радиус) ṙ1=1,6, ṙ2=20, d3=35 мм. Условия хранения взрывчатых веществ, их транспортирование, техника безопасности при обращении с взрывчатыми веществами.

Задание 2 Составить схему и объяснить принцип работы пневматического винтового насоса, предназначенного для транспортирования цемента. Особенности организации складов каменных материалов.

Билет №17

Задание 1 Определить радиус зоны разрушения при взрывании сосредоточенного цилиндрического заряда тротила или аммонита №6ЖВ в скальных породах, если коэффициент пропорциональности (приведенный радиус) ṙ1=2, ṙ2=12, d3=50 мм. Понятие о взрыве и взрывчатых веществах. Характеристики и классификация взрывчатых веществ.

Задание 2. Составить схему и объяснить принцип работы аэрожелоба, предназначенного для транспортирования цемента. Склады цемента и минерального порошка.

Билет №18

Задание 1 Определить радиус зоны разрушения при взрывании сосредоточенного цилиндрического заряда тротила или аммонита №6ЖВ в мягких грунтах, если коэффициент пропорциональности (приведенный радиус) ṙ1=15, ṙ2=20, d3=40 мм. Классификация способов бурения, основные типы и марки буровых машин и оборудования. Технология выполнения работ при методе накладных зарядов, шпуровом и скважинном методах. Условия их применения

Задание 2. Составить технологическую схему изготовления железобетонных изделий поточно-агрегатным способом.

Билет №19

Задание 1 Определить радиус зоны разрушения при взрывании сосредоточенного цилиндрического заряда тротила или аммонита №6ЖВ в мягких грунтах, если коэффициент пропорциональности (приведенный радиус) ṙ1=10, ṙ2=12, d3=70 мм. Технологические требования к буровзрывным работам. Состав буровзрывных работ.

Задание 2 Составить технологическую схему конвейерного способа изготовления железобетонных изделий.

Билет №20

Задание 1 Определить радиус зоны разрушения при взрывании сосредоточенного сферического заряда тротила или аммонита №6ЖВ в мягких грунтах, если коэффициенты пропорциональности (приведенный радиус) ṙ1=4, ṙ2=20, d3=60 мм. Технологическая последовательность производства массового взрыва. Порядок оформления документации на производство массового взрыва.

Задание 1. Составить технологическую схему изготовления железобетонных конструкций на стендах

Билет №21

Задание 1. Рассчитать параметры уступа для экскаватора ЭКГ-5А при разработке песчано-гравийных карьеров исходя из характеристик карьерных экскаваторов.  Мероприятия по сохранению природы на территории карьера, сохранение растительного слоя, рекультивация земель.

Задание 2. Составить технологическую схему приготовления цементобетонной смеси на установках непрерывного действия.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| № | ФИО | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер изменения | Номер и дата распорядительного документа о внесении изменений в ДП | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменение | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |