Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом»

для профессии:

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»

Нальчик, 2023г.

| Рассмотрена на заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол № _____ от _____ 2023 г. Председатель: _______/О.В.Труфанова/ | «Утверждаю» заместитель директора по УР ГБПОУ «КБАДК» ______________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля  «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом»  входит в профессиональный цикл под индексом ПМ 02 и составлена в соответствии с Требованиями к разработке и оформлению рабочих программ учебных дисциплин, адаптационных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик и дополнительного образования в КБАДК, рассмотренными на заседании Методического совета ГБПОУ «КБАДК», (протокол № 2 от 10 января 2023 г.) и утвержденными директором ГБПОУ «КБАДК» по профессии 15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Разработчики:

Кумыкова М.Х. – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01…………………………………….4

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………7

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………………………………………………………………………24

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………………………………………….27

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02. «РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ»

1.1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Рабочая  программа профессионального модуля индекс ПМ 02 в учебном плане модуля  «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» является частью ППКРС в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом профессии 15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Технологические процессы сборки ручной и частично механизированной сварки (наплавки) конструкций и соответствующих  профессиональных компетенций (ПК):

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |
| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| ВПД 2 | Технологические процессы сборки ручной и частично механизированной сварки (наплавки) конструкций |
| ПК 2.1. | Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 2.2. | Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.. |
| ПК 2.3. | Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. |
| ПК 2.4. | Выполнять дуговую резку различных деталей. |

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

ПО.1проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

ПО.2 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

ПО.3 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

ПО.4 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

ПО.5 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки    выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций;

выполнения дуговой резки;

уметь:

У1 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

У2 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

У3 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

У4 владеть техникой дуговой резки металла;

знать:

З1 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;

З2 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой

З3 (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом;

З4 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

З5 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым.

На основании протокола № 01 от 07.09.21г. заседания ЦМК общепрофессиональных дисциплин определены в рамках изучения дисциплин в соответствии с Программой воспитания личные результаты.

| Код | Наименование личностных результатов |
| --- | --- |
| ЛР 13 | Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессиональных задач, осуществлять поиск, анализ информации, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий |
| ЛР 26 | Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы, содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации |

1.2. Количество часов на освоение профессионального модуля, всего – часа, в том числе:

Максимальная образовательная нагрузка -710ч.;

теоретическое обучения -128ч., в т.ч.40ч.,

самостоятельных работ- 69ч.

учебной практики -288ч.,

производственной практики -216ч.

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК2.1-ПК2.4 | МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытым электродами | 206 | 128 | 40 | 69 |  |  |
|  | Учебная практика | 288 |  |  |  | 288 |  |
|  | Производственная практика | 216 |  |  |  |  | 216 |
|  | Всего: | 710 |  |  |  |  |  |

Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихс | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| МДК.02.01Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами |  |  |  |
| Раздел 1. Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД) |  |  |  |
| Тема 1. Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами | Содержание учебного материала - Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспекта | 1 |  |
| Тема 2. Сварочная дуга, материалы для РД. | Содержание учебного материала Сварочная дуга и ее строение. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспекта | 1 |  |
| Тема 3. Техника и технология ручной дуговой сварки | Содержание учебного материала Схемы процессы ручной дуговой сварки покрытыми электродами | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспекта | 1 |  |
| Тема 4. Научно-технический прогресс, его приоритетные направления. | Содержание учебного материала Требования к производственным помещениям оборудованию и приспособлениям | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта | 1 |  |
| Тема 5. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при ручной дуговой сварке | Содержание учебного материала Организация безопасного производство помещений и участков. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспекта | 1 |  |
| Тема 6. Техника безопасности и охрана труда при проведении сварочных работ. | Содержание учебного материала Требование безопасности при хранениях и транспортировке баллонов | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта | 1 |  |
| Тема 7. Классификация сварочной дуги | Содержание учебного материала Сущность основных способов дуговой сварки | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта | 1 |  |
| Тема 8. Особенности дуги на переменном ток | Содержание учебного материала Сущность и технологический возможностей сжатой дугой. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта | 1 |  |
| Тема 9. Формирование сварочной в | Содержание учебного материала: Технология дуговой сварки неплавящемся электродом защитных газов | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта | 1 |  |
|  | ПЗ № 1: Отработка навыков зажигания дуги и поддержания ее горения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической | 1 |  |
|  | работе с использованием методических рекомендации преподавателя |  |  |
|  | ПЗ № 2 Электроды для дуговой сварки. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ №3 Классификация электродов для дуговой сварки. . | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ№ 4 Колебательные движения электрода | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ№ 5 Типы и марки электродов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 6: Расшифровка обозначений электродов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ №7 Сварочная дуга и материалы для РД. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ№ 8 Сварные соединения и швы. Положение их в пространстве. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ№ 9 Технология выполнения ручной дуговой сварки. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 10 Выполнение угловых швов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ№ 11 Особенности техники сварки в вертикальном положении шва. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 12: Отработка навыков техники сварки в нижнем положении угловых швов | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 13: Отработка навыков техники сварки в вертикальном положении угловых швов на компьютерном тренажере. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 14 Особенности техники сварки в горизонтальном и потолочном положении шва. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 15: Отработка навыков техники сварки в горизонтальном положении угловых швов на компьютерном тренажере. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 16: Отработка навыков техники сварки в потолочном положении угловых швов на компьютерном тренажере. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 17 Меры предупреждения вытекания металла из сварочной ванны. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 18 Выполнение стыковых швов в различных пространственных положениях сварного шва | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 19: Отработка навыков техники сварки стыковых швов в нижнем положении | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 20: Отработка навыков техники сварки стыковых швов в вертикальном положении | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 21: Отработка навыков техники сварки стыковых швов в горизонтальном положении на компьютерном тренажере. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 22: Отработка навыков техники сварки стыковых швов в потолочном положении . | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 23 Выполнение швов разной длины. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 24 Технология сварки кольцевых швов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 25 РД конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных пространственных положениях сварного шва. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 26: Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 27 Техника и технология ручной дуговой наплавки металлов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 28 Общие сведения о наплавке | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
| Итоговая аттестация | ПЗ № 29: Технология ручной дуговой наплавки плавящимся электродом. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 30 Сущность процесса наплавки твердыми сплавами | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 31 Классификация наплавки твердыми сплавами | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 32 Наплавочная проволока | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 32: Техника и технология ручной дуговой наплавки металлов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 33 Дуговые способы резки: сущность, назначение и область применения. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 34 Технология ручной дуговой резки плавящимся электродом | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 35 Резка плавящимся электродом: кислородно-дуговая резка. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 36 Организация рабочего места и правила безопасности труда приручной дуговой сварке, наплавке, резке плавящимся покрытым электродом (РД). | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 37 Комплектация сварочного поста РД. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 38 Настройка оборудования для РД. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 39 Зажигание сварочной дуги различными способами. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 40 Подбор режимов РД углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 41 Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 42 Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов с применением приспособлений и на прихватках. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 43 Выполнение РД угловых швов пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 44 Выполнение РД пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 45 Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистых и конструкционных сталей в различных положениях сварного шва. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 46 Выполнение РД угловых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 47 Выполнение РД стыковых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 48 Выполнение РД кольцевых швов труб из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 49 Выполнение РД стыковых и угловых швов пластин толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в горизонтальном. вертикальном и потолочном положениях. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 50 Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой стали в горизонтальном и вертикальном положении. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя | 1 |  |
|  | ПЗ № 51 Параметры режима дуговой сварки. Итоговое компьютерное тестирование. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации преподавателя. Подготовиться к экзамену | 1 |  |
|  | Максимальная Обязательная Самостоятельная | 710 128 69 |  |
| Учебная практика | Виды работ Вводный инструктаж. Первичный инструктаж на рабочем месте. Знакомство с оборудованием предприятия. Организация рабочего места. Подготовительные работы. Инструктаж по технике безопасности. Разметка деталей Гибка прута и труб в приспособлении Механическая резка и рубка Разделка кромок под углом 450,700 Вырубка дефектов в сварном шве Выполнение сборки в различных приспособлениях Проверочная работа Сварка пластин встык в наклонном, горизонтальном и вертикальном положении сварного шва Сварка нахлесточных соединений из углеродистой и легированной стали в нижнем положении Сварка тавровых и угловых соединений из углеродистой и легированной стали в наклонном, горизонтальном и вертикальном положении Многослойная сварка в нижнем положении Многослойная сварка в разных положениях сварного шва Ручная дуговая сварка алюминия и его сплавов Ручная дуговая сварка меди и его сплавов Ручная дуговая сварка чугуна Ручная плазменная сварка различных соединений Комплексные работы Проверочные работы Подготовка поста к работе Установка резки, сварки по заданным параметрам Наплавка параметрами валиков по замкнутому кругу Сварка нахлесточных соединений из лигированной стали в наклонном положении Сварка нахлесточных соединений из углеродистой и лигированной стали в горизонтальном положении Сварка нахлесточных соединений из углеродистой и лигированной стали в вертикальном положении Сварка тавровых соединений из углеродистой и лигированной стали в нижнем положении Сварка угловых соединений из углеродистой стали в нижнем положении Газовая сварка простых деталей Газовая сварка деталей средней сложности Газовая сварка алюминия и его сплавов Газовая сварка меди и ее сплавов Газовая сварка чугуна Комплексные работы Сварка стыковых соединений в нижнем положении пластин Сварка стыковых соединений в наклонном положении пластин Сварка нахлесточных, тавровых соединений в нижнем и наклонном положении пластин Наплавка валиков и сварка порошковой проволкой в наклонном положении пластин Киросино-кислородная резка пластин по прямой и вырезка отверстий Резка профильного материала Резка труб Поверхностно кислородная резка Поверхностная вырезка канавок Вырезка дефектных участков Машинная кислородная резка: прямолинейная резка по направляющей линейке Машинная кислородная криволинейная резка по шаблону Машинная кислородная резка труб со скосом кромок Кислородно-флюсовая резка пластин из нержавеющей стали прямой линии Кислородно-флюсовая резка чугунного лома и цветных металлов Кислородно-дуговая и воздушно-дуговая резка Электро-дуговое поверхностное строгание Резка на плазморезательной машине Плазменная резка Проверочные работы Решетчатые Каркасы производственных зданий Листовые конструкции Ручная дуговая наплавка валиков Ручная дуговая наплавка на цилиндрическую поверхность Устранение дефектов в чугунных и алюминиевых отливках Наплавление нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин Шестерни – наплавка зубьев Полуавтоматическая наплавка в среде углекислоты плоских поверхностей Поперечная автоматическая наплавка наплавочной лентой и электродной лентой Проверка качества сварных соединений по внешнему виду и по излому Проведение испытания плотности сварных швов гидравлическим и пневматическим методом. Горячая правка сварных конструкций. Многослойная наплавка. Газовая наплавка твёрдыми сплавами Газопорошковая наплавка Организация рабочего места Определения способа контроля Качество сварных соединения Подготовка оборудования для контроля качества сварного соединения Инструктаж по технике безопасности Визуальный контроль качества Газовая правка сварных конструкций | 288 | 3 |
| Производственная практика | Виды работ: Вводный инструктаж. Первичный инструктаж на рабочем месте. Знакомство с оборудованием предприятия. Организация рабочего места. Подготовительные работы. Инструктаж по технике безопасности. Разметка деталей Гибка прута и труб в приспособлении Механическая резка и рубка Разделка кромок под углом 450,700 Вырубка дефектов в сварном шве Выполнение сборки в различных приспособлениях Проверочная работа Сварка пластин встык в наклонном, горизонтальном и вертикальном положении сварного шва Сварка нахлесточных соединений из углеродистой и лигированной стали в нижнем положении Сварка тавровых и угловых соединений из углеродистой и лигированной стали в наклонном, горизонтальном и вертикальном положении Многослойная сварка в нижнем положении Многослойная сварка в разных положениях сварного шва Ручная дуговая сварка алюминия и его сплавов Ручная дуговая сварка меди и его сплавов Ручная дуговая сварка чугуна Ручная плазменная сварка различных соединений Осуществление комплексных работ по ручной дуговой сварке Проверочные работы Подготовка поста к работе Выполнение резки, сварки по заданным параметрам Выполнение наплавку параметрами валиков по замкнутому кругу Выполнение сварки нахлесточных соединений из лигированной стали в наклонном положении Выполнение сварки нахлесточных соединений из углеродистой и лигированной стали в горизонтальном положении Сварка нахлесточных соединений из углеродистой и лигированной стали в вертикальном положении Сварка тавровых соединений из углеродистой и лигированной стали в нижнем положении Сварка угловых соединений из углеродистой стали в нижнем положении Газовая сварка простых деталей Газовая сварка деталей средней сложности Газовая сварка алюминия и его сплавов Выполнение газовой сварки меди и ее сплавов Газовая сварка чугуна Сварка стыковых соединений в нижнем положении пластин Сварка стыковых соединений в наклонном положении пластин Сварка нахлесточных, тавровых соединений в нижнем и наклонном положении пластин Наплавка валиков и сварка порошковой проволкой в наклонном положении пластин Киросино-кислородная резка пластин по прямой и вырезка отверстий Резка профильного материала Выполнение резки труб Поверхностно кислородная резка Поверхностная вырезка канавок Выполнение вырезки дефектных участков Машинная кислородная резка: прямолинейная резка по направляющей линейке Машинная кислородная криволинейная резка по шаблону Машинная кислородная резка труб со скосом кромок Кислородно-флюсовая резка пластин из нержавеющей стали прямой линии Кислородно-флюсовая резка чугунного лома и цветных металлов Кислородно-дуговая и воздушно-дуговая резка Электро-дуговое поверхностное строгание Резка на плазморезательной машине Плазменная резка Проверочные работы Решетчатые Каркасы производственных зданий Листовые конструкции Ручная дуговая наплавка валиков Ручная дуговая наплавка на цилиндрическую поверхность Устранение дефектов в чугунных и алюминиевых отливках Наплавление нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин Шестерни – наплавка зубьев Полуавтоматическая наплавка в среде углекислоты плоских поверхностей Поперечная автоматическая наплавка наплавочной лентой и электродной лентой Проверка качества сварных соединений по внешнему виду и по излому Проведение испытания плотности сварных швов гидравлическим и пневматическим методом. Горячая правка сварных конструкций. Многослойная наплавка. Газовая наплавка твёрдыми сплавами Газопорошковая наплавка Организация рабочего места Определения способа контроля Качество сварных соединения Подготовка оборудования для контроля качества сварного соединения Инструктаж по технике безопасности Визуальный контроль качества Газовая правка сварных конструкций | 216 | 3 |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы профессионального модуля ПМ.02««Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом»» имеется учебный кабинет № 201 «Метрологии, стандартизации и сертификации».

Помещение кабинета удовлетворяет Санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648- 20 и СанПин 1.2.3685-21), оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих Требованиях и необходимой учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете № 201 имеется интерактивная доска, посредством которой участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по материаловедению и видеоматериалы и т.п.

Техническое обеспечение:

-Персональный компьютер;

-Принтер;

-Интерактивная доска;

Комплект аудио и видеоматериалов

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы профессионального модуля ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» входят:

- комплект учебно-наглядных пособий (курс лекций; комплекты учебных единиц по темам;  комплект лабораторно- практических работ; алгоритмические предписания по темам; опорные конспекты; иллюстрации; альбомы, ребусы; кроссворды);

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. Для реализации виртуальных   лабораторно- практических работ используются проектор, компьютер, электронные презентации;

- учебники и учебные пособия.

В процессе освоения программы учебной дисциплины ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, и др.).

Оборудование:

Сварочного цеха:

- Слесарный стол – 1 шт.

- Сварочный стол – 5 шт.

- Источники питания переменного тока.

- Инструменты и принадлежности сварщика.

- Средства индивидуальной защиты.

- Комплекты плакатов и макетов.

- Пост газовой сварки – 1шт, газосварочный аппарат (ацетилен) – 1шт. + редуктор   ПГУ-10А - 4 шт.

- Пост электросварки – 5шт, электросварочный аппарат Denzel 94331 - 5 шт.

- Аппарат точечной сварки GYSPOT 3902- 2 шт.

- Аппарат для контактной сварки Калибр СВА-1,5 АК - 1 шт

2. Слесарной:

- рабочие места – 10 шт;

- станки: сверлильные, заточные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- пластины и заготовки для проведения слесарных работ;

- комплект плакатов по темам

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования/В.В.Овчинников.-М. :Издательский центр «Академия», 2018.-192с.

- Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением: учебник для студ.про.образования/В.П.Лялякин, Д.Б.Слинко. – М.:Издательский центр «Академия», 2018. – 192с.

- Основы материаловедения для сварщиков: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования/В.В.Овчинников. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. -272с.

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций. М.: Издательский центр «Академия», 2014

- Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Практикум. М.: Издательский центр «Академия», 2014

- Куликов О.Н. «Охрана труда при производстве сварочных работ», 2012г., ОИЦ «Академия».

- Овчинников В.В. «Охрана труда при производстве сварочных работ», 2012г., ОИЦ «Академия».

- Овчинников В.В. «Технология электросварочных и газосварочных работ», 2013г., М.: Издательский центр «Академия», 2014

- Маслов Б.Г. «Производство сварных конструкций», 2012г., ОИЦ «Академия».

- Лаврешин С.А. «Производственное обучение газосварщиков», 2013г., ОИЦ «Академия».

- Покровский Б.С.   «Слесарно-сборочные работы».    2014      ОИЦ «Академия»

- Овчинников В.В. ДефектацияHYPERLINK "http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4920/69713/" сварных швов и контроль качества сварных соединений. М.: Издательский центр «Академия», 2014

Доступы к электронным ресурсам через Интернет:

- www.osvarka ru/weld 9.html

- www.svarka.ru

- www.IPR-books.ru

- https://svarkaed.ru/svarka/obuchenie-svarke/osobennosti-podgotovki-metalla-pod-svarku.html

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Условием допуска к учебной практике по профессии в рамках профессионального модуля «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» является освоение всех МДК в рамках данного профессионального модуля.

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: материаловедение, инженерная графика, охрана труда.

Требования к руководителям практики и их обязанности.

Руководители практики должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС для студентов.

Организацию и руководство практикой по профилю профессии осуществляют руководители практики от колледжа и от организации.

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по настоящей Программе:

- реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (модулю), без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении;

- мастера производственного обучения должны иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», и иметь на 1 - 2 уровня квалификации по

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников;

- преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины или программы практического обучения, на курсах повышения квалификации или переподготовки, на профильных предприятиях реального сектора экономики, или в профильных ресурсных центрах, в том числе в рамках про грамм сетевого взаимодействия.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | -выполнение подготовки металла под сварку в соответствии с требованиями к подготовке кромок; -качество выполнения слесарных операций в соответствии с требованиями к каждой конкретной операции; - выбор и подготовка инструмента к работе в соответствии с требованиями правил техники безопасности; - выбор приспособлений измерительного и вспомогательного инструмента в соответствии с требованиями к инструментам | Наблюдение за действиями обучающихся во время выполнения практических работ. |
| ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | - правильность обслуживания газосварочного оборудования в соответствии с требованиями безопасной работы; -точность выполнения приемов зажигания и гашения горелки в соответствии с требованиями безопасной работы; | Наблюдение за действиями обучающихся во время выполнения практических работ. |
| ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. | -приемы правильность использования измерительного инструмента в соответствии с требованиями безопасной работы; | Наблюдение за действиями обучающихся во время выполнения практических работ. |
| ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. | -выявление неточностей при сборке в соответствии с требованиями, предъявляемыми к точности сборки; -выбор методов исправления неточностей в соответствии с требованиями технической документации. | Наблюдение за действиями обучающихся во время выполнения практических работ. |